江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 严酷环境下混凝土抗侵蚀材料制备与应用关键技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 穆松、蔡景顺、张浩、周莹、马麒、刘凯、刘光严、郭政、谢德擎、 刘建忠、张伟男 |  |  |
| 完成单位 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 江苏省建筑科学研究院有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 国家重点研发计划课题 | 极端环境下钢筋混凝土多重防护关键技术及示范应用 | 2017YFB0309904 | 2021.08.30 |
| 国家重点基础研究发展计划（973）课题 | 严酷环境下混凝土材料与结构长寿命的基础研究 | 2015CB655105 | 2019.10.29 |
| 国家自然科学基金青年科学基金 | 干湿交变下基于混凝土表面特性的氯离子富集效应研究 | 51308262 | 2016.12.31 |
| 国家自然科学基金青年科学基金 | 水化响应疏水纳米前驱体构筑与混凝土抗介质传输机制研究 | 51908254 | 2023.03.21 |
| 授权发明专利（项） | 12 | 授权其他知识产权（项） | 30 |
| 起止时间 | 起始： 2012 年 1 月 1 日 | 完成：2022 年 5 月 31 日 |  |

二、项 目 简 介

随着交通强国、海洋强国国家战略与“一带一路”国际倡议的逐步推进，近年来我国基础设施逐步扩展至西部盐湖与盐渍土、北方冻融与除冰盐、南部海洋高温、高盐与高湿的严酷环境，对钢筋混凝土耐久性能提出了更高的要求。 混凝土基体抗介质侵蚀具有技术可靠性高、服役期营维成本低的特点，是混凝土结构耐久性提升技术的关键研发方向。在国家重点研发计划课题、国家重点基础研究发展计划（973）课题、国家自然科学基金和多个重大工程技术攻关的资助下，本项目开展了严酷环境下混凝土抗侵蚀材料设计与制备、耐久性评价与作用机制、抗侵蚀材料应用技术与标准化的研究，开发了抗冻融、抗盐侵蚀、抗溶蚀三类抗侵蚀材料，提出了混凝土抗侵蚀材料的应用技术，形成了“高效疏水、疏水-密实一体化、疏水-引气一体化”的混凝土抗侵蚀技术体系，突破了严酷环境下混凝土高抗侵蚀难题，取得了如下创新成果： （1）抗冻融侵蚀材料开发与应用关键技术。针对冻融、除冰盐环境下混凝土侵蚀破坏问题，开发了脂肪酸醇胺盐离子液抗冻融侵蚀材料，优化了混凝土硬化气泡并在混凝土孔隙内壁形成疏水膜层，解决了传统疏水材料难以稳泡抗冻与疏水抗渗协同的难题。掺入抗冻融侵蚀材料，与混凝土引气技术相比，混凝土吸水率降低至1.2%（降低幅度为30%），混凝土抗冻耐久性指数（DF300）为97.6%，56次单面盐冻混凝土剥落质量降低50%，56次盐冻后混凝土氯离子扩散系数为3.0×10-12m2/s（降低幅度为39%），混凝土抗冻融破坏、抗除冰盐侵蚀破坏性能显著提升，满足寒冷地区桥梁、码头与铁路工程混凝土抗冻融需求。 （2）抗盐侵蚀材料开发与应用关键技术。针对氯盐、硫酸盐环境的混凝土侵蚀问题，发明了脂肪酸酯包覆的疏水化纳米颗粒，通过碱性环境下水解释放与水溶液互溶实现超分散，解决孔隙疏水与水化密实协同的技术难题。掺入抗盐侵蚀材料的混凝土吸水率达到0.4%（降低幅度为60%），氯离子扩散系数为0.48×10-12m2/s（降低幅度为60%），10%硫酸盐溶液500次干湿循环的抗压强度耐蚀系数达到97%，显著改善混凝土抗离子传输、耐硫酸盐腐蚀性能，为海洋、盐渍土地区的桥梁、铁路与核电等工程混凝土抗盐侵蚀性能提升提供技术保障。 （3）抗溶蚀材料开发与应用关键技术。针对富水环境下混凝土钙离子溶蚀难题，发明了胶束包覆的纳米抗溶蚀材料，解决了混凝土水化产物稳定与疏水协同的技术难题。掺入抗溶蚀材料的喷射混凝土在1.0MPa恒压24小时作用下渗水高度为14.8mm（降低幅度为78%），钙离子溶出率为0.055%（降低幅度为67%），大幅度提升高水压、溶蚀环境下喷射混凝土抗溶蚀性能，满足高原、滨海地区隧道、水利等工程混凝土溶蚀抑制需求。 项目获授权发明专利12件；发表论文24篇，其中SCI 论文11篇；获南京市优秀专利发明奖1项、江苏省级高新技术产品1项；相关成果已实现产业化，新建生产线3条，应用于10余项工程；编制国家、行业及企业标准6项。近五年，实现销售1.31亿元、利润4587万元。有效推动了耐久性提升技术的创新发展，引领了混凝土耐久性发展方向，取得了显著的经济和社会效益。

三、主要科技创新

1. 立项背景 混凝土作为工程建设的主体材料，在基础设施建设和国家重大工程中发挥重要作用。由于受到严寒、炎热、高盐及富水溶蚀等严酷环境作用，混凝土耐久性加速劣化问题突出。纳米材料和疏水材料是提升混凝土耐久性能的关键功能材料。纳米材料借助于毛细孔结构细化、界面过渡区优化的原理实现混凝土抗介质渗透性能提升。疏水材料通过在毛细孔壁上的沉积使混凝土产生疏水性，抑制水分以及侵蚀性离子在混凝土内的传输。然而，纳米粒子具有较大的比表面积，掺入混凝土中易产生团聚并显著影响工作性，导致实际应用受限。此外，疏水材料自身水溶性较差，直接应用于混凝土同样存在不易分散的难题。项目围绕严酷环境下混凝土易受冻融破坏、盐侵蚀破坏以及钙离子溶出等问题，基于纳米前驱体、纳米颗粒表面修饰与胶束包覆等技术，攻克了稳泡抗冻与疏水抗渗协同，孔隙疏水与水化密实协同以及水化产物稳定与疏水协同的技术难题，开发了抗冻融侵蚀、抗盐侵蚀和抗溶蚀三类抗侵蚀材料，形成了抗冻融侵蚀、抗盐侵蚀和抗溶蚀混凝土应用技术，显著提升了严寒、滨海、盐渍土等环境下桥梁、隧道等工程的耐久性，为重大工程百年服役寿命的提升提供了技术保障。总体研究思路见图1。 图1 项目总体研究思路 2. 主要创新成果 创新成果一：开发了羧酸醇胺盐离子液抗冻融侵蚀材料，提出了稳定气泡与抑制介质传输的抗盐冻性能提升新机制，形成基于抗冻融侵蚀材料的混凝土耐久性提升技术，突破了混凝土稳泡抗冻与疏水抗渗协同的技术瓶颈。（学科：非金属建筑材料。研究成果发表论文3篇，编制标准1部。【附件9[8, 12, 15, 21]】 （1）羧酸醇胺盐离子液抗冻融侵蚀材料。基于纳米前驱体技术，发明了具有疏水效应的羧酸醇胺盐离子液体（图2），通过强极性与水溶液互溶实现超分散，解决传统纳米材料容易团聚、分散难的问题。该材料能够参与水泥水化反应，原位生成疏水性微纳米颗粒，利用离子液体结构，实现微引气效果，有效抑制混凝土抗冻融破坏、提升抗除冰盐侵蚀破坏性能。 图2 离子液抗盐冻侵蚀材料设计与制备 （2）抑制介质传输与稳定气泡的抗冻融性能提升机制。降低水胶比与气泡间距系数是提升混凝土抗冻融性能的传统方法，然而对于盐冻造成的钢筋混凝土侵蚀破坏，其提升效果有限。基于瑞典Lund大学考虑水分传输的冻融循环寿命预测模型，提出通过抑制混凝土中水分与氯离子传输，减小气泡间距系数、细化混凝土硬化气泡的抗盐冻性能提升机制（图3）。 图3 疏水-引气协同提升抗盐冻机制 （3）基于抗冻融侵蚀材料的混凝土抗冻融提升关键技术。明确当抗冻融侵蚀材料掺量为≤20 kg/m3时，对混凝土基本性能无负面影响。与引气混凝土相比，当掺入20 kg/m3的抗冻融侵蚀材料均可明显抑制无损伤、已损伤混凝土的快速冻融（水冻）与单面冻融（盐冻）破坏。发现了双离子型引气组分与抗冻融侵蚀材料具有良好的相容性，可以实现混凝土气泡优化与抗介质渗透性能的协同改善，显著提升了混凝土抗盐冻性能。相比于普通引气混凝土，无损伤状态下， 抗冻融侵蚀材料混凝土500次快速冻融质量损伤率降低约40%，284次盐冻后剥落质量降低约43%；有损状态下，抗冻融侵蚀材料混凝土对应的抗冻融次数提升70%以上；56次盐冻后混凝土氯离子电迁移系数降低约41%（图4）。相关成果在佳木斯松花江大桥、大鹿岛码头等工程应用，为北方盐冻环境下混凝土耐久性提升提供了技术保障。 降低约 43% 单一引气剂 掺入抗冻融侵蚀材料 降低约 43% 单一引气剂 掺入抗冻融侵蚀材料; 降低约41% 降低约41%. 图4 抗冻融侵蚀材料的提升效果. 创新成果二：发明了羧酸酯包覆疏水化纳米颗粒的抗盐侵蚀材料，揭示其疏水改性减小孔隙传输面积、稳定铝钙相抑制腐蚀的作用机制，形成了基于抗盐侵蚀材料的混凝土耐久性提升技术，攻克了孔隙疏水与水化密实协同的难题。（学科：非金属建筑材料。研究成果发表论文16篇，申请专利11项，编制标准4部。【附件2[1~8, 10]， 5[1~3, 5]，9[1~2, 4, 9, 11, 13~14, 16~20, 22, 24~27】 图 5 抗盐侵蚀材料分子设计 图 5 抗盐侵蚀材料分子设计 （1）羧酸酯包覆疏水纳米颗粒的疏水-密实一体化抗盐侵蚀材料。创新性设计了酯型聚合物包覆疏水化纳米颗粒的抗盐侵蚀材料（图5），基于接枝缩合技术，实现抗盐侵蚀材料高效制备。抗盐侵蚀材料壳层结构能够在混凝土的强碱性环境溶解，释放出微纳颗粒和疏水分子，微纳颗粒释放后会填充混凝土孔隙结构，疏水分子会沉积于孔隙表面，从而增强孔隙密实性和疏水性，实现疏水-密实协同，有效提升混凝土抗氯盐和硫酸盐侵蚀性能。 图6 抗盐侵蚀材料的作用机制 图6 抗盐侵蚀材料的作用机制 （2）抗盐侵蚀材料的分子构效关系及其作用机制。研究了抗盐侵蚀材料的分子结构与混凝土吸水率、抗氯离子及抗硫酸盐腐蚀性能的构效关系，明晰了抗盐侵蚀材料的疏水链长与纳米粒径是提升混凝土抗盐侵蚀的关键因素；揭示了抗盐侵蚀材料优化硬化水泥浆体孔结构，减小其孔隙传输面积并增加其孔隙曲折度，抑制侵蚀性离子与水分传输的机制；探明了抗侵蚀材料稳定硬化水泥浆体中铝钙相，降低钙矾石的生成量，削弱硫酸盐对胶凝浆体C-(A)-S-H凝胶的脱铝脱钙作用（图6）。 （3）氯盐、硫酸盐及耦合盐腐蚀环境下混凝土抗侵蚀应用关键技术。明确了抗盐侵蚀材料掺量为20-30 kg/m3时，混凝土抗渗性能随抗盐侵蚀材料掺量逐渐降低，混凝土吸水率降低约57%、28d混凝土氯离子扩散系数DRCM降低约45%；发现在掺量为20%粉煤灰+5%硅灰的复合矿物掺合料体系下，抗盐侵蚀材料明显提升了混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能；相对于矿物掺合料技术，当浓度为5%和10%的硫酸钠溶液干湿循环200次后，抗盐侵蚀材料实现混凝土耐蚀系数提升幅度超过50%；探明了抗盐侵蚀材料适用于普通硅酸盐水泥和中抗硫酸盐水泥体系，提升混凝土耐蚀系数超过47%。长期实海暴露结果表明掺入抗盐侵蚀材料实现混凝土的氯离子自然扩散系数降低约60%，10%浓度硫酸盐干湿循环500次的抗压强度耐蚀系数达到97%，显著改善干湿交替环境下混凝土抗侵蚀性离子传输、耐硫酸盐腐蚀性能，技术效果优于国内外同类材料（图7）。相关成果在虎门二桥、锦言大桥、黄茅海跨海通道、珠江三角洲水资源配置工程等桥梁、市政等工程应用，解决了高氯盐、高硫酸盐等环境下混凝土侵蚀问题。 吸水率 氯离子电迁移系数 81% 36% 吸水率 氯离子电迁移系数 81% 36% 图7 国内外抗盐侵蚀材料性能对比 创新成果三：发明了胶束包覆纳米颗粒的抗溶蚀材料，阐明其降低混凝土可溶出钙含量、实现基体疏水低渗透的抗溶蚀机制，形成基于抗溶蚀材料的混凝土耐久性提升技术，解决水化产物稳定与疏水协同难题。（学科：非金属建筑材料。研究成果发表论文5篇，申请专利1项，编制标准1部。【附件2[9]，5[4]，9[3, 5~7, 23]】 （1）胶束包覆纳米颗粒的抗溶蚀材料。采用胶束包覆技术，研发了具有密实效应的有机硅改性纳米二氧化硅，利用胶束包覆结构具有亲-疏水转换的机制，实现改性纳米二氧化硅的超分散。抗溶蚀材料参与水泥水化并实现胶束不断溶胀，从而释放出疏水物质，随水泥水化龄期增长而发生亲水到疏水转换，从而有效提升混凝土抗溶蚀性能（图8）。 图8 抗溶蚀材料分子设计 （2） 抗溶蚀材料水化产物表面成膜与疏水改性降低钙溶出的作用机制。揭示了抗溶蚀材料参与水泥水化反应并响应释放疏水性聚合物及纳米密实颗粒的作用机制；探明了疏水性聚合物作用于水泥水化产物表面形成包覆膜，纳米颗粒密实填充水化产物微结构孔隙的作用，抗溶蚀材料改变水泥水化产物表面接触角，且随水化龄期的延长而逐渐增大，从而有效抑制钙离子溶出并提升水化产物的稳定性（图9）。 图9 抗溶蚀材料作用机制 （3）基于抗溶蚀材料的隧道喷射混凝土抗溶蚀关键技术。探明了掺量为4%至6%的抗溶蚀材料对喷射混凝土抗压强度具有提升作用，且对凝结时间无明显影响；发现了抗溶蚀材料与无氟无碱速凝剂具有良好适应性，复合掺入硅灰、提升砂率将提升喷射混凝土抗溶蚀性能；提出隧道喷射混凝土抗溶蚀关键技术，实现溶蚀28d后喷射混凝土钙离子溶出量降低约67%，强度损失减少约17%，溶蚀结晶厚度降低约73%；与国内外同类技术相比，抗溶蚀材料实现混凝土钙离子溶出率最大降低56%，溶蚀后混凝土强度损失最大降低20%，抗溶蚀效果显著优于国内外同类技术（图10）。相关成果应用于广东华陆高速观音坳隧道、甘肃武九高速郭家坡隧道等工程，为隧道工程喷射混凝土抗溶蚀提供了关键技术。 图10 国内外抗溶蚀材料性能对比 图10 国内外抗溶蚀材料性能对比 56% 56% 20% 20% 3. 国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力与国内外同类技术对比 技术内容; 国内外同类技术; 项目技术; 技术、效益比较. 掺入抗冻融侵蚀材料性能; 56次单面盐冻剥落质量（g/m2）; 470; 230; 提升50%以上，突破传统疏水材料与引气剂不相容的瓶颈. 盐冻后氯离子DRCM（×10-12 m2/s）; 4.3; 2.5; 降低40%以上，提升单一引气混凝土盐冻后，抗氯离子渗透性能. 掺入抗盐侵蚀材料性能; 吸水率（%）; 1.01; 0.62; 降低约40%；攻克混凝土高效疏水抗介质渗透难题. 氯离子DRCM （×10-12 m2/s）; 6.7; 4.3; 降低30%以上；实现疏水材料优化水泥基材料微结构. 500次抗硫酸盐腐蚀循环耐蚀系数; 0.79; 0.97; 提升20%以上；突破传统疏水材料难于稳定，水化产物抑制硫酸盐腐蚀的瓶颈. 掺入抗溶蚀材料性能; 溶蚀后强度（MPa）; 19.7; 23.6; 提升约20%；解决传统疏水材料降低强度难题. 累计钙离子溶出量（mg/L）; 3213; 1060; 降低67%以上，大幅度提升混凝土抗溶蚀性能. 抗侵蚀材料应用技术; 抗盐冻; 引气剂; 抗冻融侵蚀材料+引气剂; 同时实现抗冻融与抗氯离子侵蚀. 抗氯离子; 硬脂酸盐、硅烷; 抗盐侵蚀材料; 提升抗氯离子性能，与水互溶，且使用过程中无有害气体排放. 抗硫酸盐; 高抗硫酸盐水泥; 抗盐侵蚀材料+硅灰+普硅水泥; 达到高抗硫酸盐水泥水平，为盐渍土地区抗硫酸盐提供新技术. 抗溶蚀; 硅灰; 抗溶蚀材料+ 无碱速凝剂; 避免使用硅灰增大喷射混凝土粘度.

四、第三方评价

1. 鉴定、验收意见 （1）新产品新技术鉴定：江苏省工业和信息化厅组织召开了“严酷环境下混凝土抗侵蚀材料制备与应用关键技术”新技术鉴定会，由鉴定委员会主任有机高分子领域专家南京大学吴石山教授、副主任委员化工领域国家杰青南京工业大学暴宁钟教授和混凝土耐久性领域专家南京航空航天大学余红发教授等组成的鉴定委员会一致认为“该技术总体处于国际领先水平”。（附件3[1]） （2）离子传输抑制剂: 在973项目《严酷环境下混凝土材料与结构长寿命基础研究》资助下，项目“开发了离子传输抑制剂等新材料”并完成了验收。验收意见表明“研究成果在NH岛礁、虎门二桥、青岛万达、东雷高速等10余项重大工程中得到应用”，成果也得到项目验收专家缪昌文院士的肯定，“建议进一步扩大推广应用”。（附件3[2]） （3）抗溶蚀技术：依托《湿热环境中隧道工程衬砌混凝土腐蚀机制与耐久性保障关键技术研究》，项目提出了隧道初支混凝土密实、疏水及其复合的抗溶蚀技术，通过2年的监测表明，混凝土耐溶蚀提升技术在工程示范段取得了良好的应用效果。研究成果也得到广东省公路学会理事长洪显诚等专家的认可，“建议研究成果可以在条件适宜的工程中推广应用及研究”。（附件3[3]） （4）高新技术产品认定：项目开发的SBT®-TIA混凝土侵蚀介质传输抑制剂获江苏省科技厅组织的产品认定，获江苏省高新技术产品称号。（附件3[4]） （5）南京市优秀发明专利：项目开发的混凝土抗侵蚀材料申请了多项国际与国内发明专利，打破了国外技术垄断，形成了自有知识产权与技术保障壁垒，其中发明专利《纳米前驱体介质传输抑制剂》荣获2022年南京市优秀专利奖。（附件3[5]） 2. 检测报告 - （1）混凝土抗冻融侵蚀剂：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司出具的检测报告结果显示“氯离子扩散系数达到2.9×10-12m2/s，最大快速冻融循环次数达到1025次，混凝土抗冻耐久性指数达到99.3%” 。（附件3[6]） - （2）抗冻融侵蚀混凝土：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司出具的检测报告结果显示“混凝土28d抗压强度比为108%，氯离子扩散系数为3.0×10-12m2/s，混凝土抗冻耐久性指数（DF300）为97.6%”。（附件3[7]） - （3）混凝土抗侵蚀抑制剂：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司出具的检测报告结果显示“氯离子渗透系数比达80%，120次干湿循环硫酸盐抗压耐蚀系数达到0.93” （附件3[8]）；东莞市进科检测有限公司出具的结果显示“混凝土吸水率达到0.4%” （附件3[9]）。 - （4）抗盐侵蚀混凝土：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司出具的检测报告结果显示“56d氯离子扩散系数为0.48×10-12m2/s，500次硫酸盐干湿循环抗压强度耐蚀系数为0.97”。（附件3[10]） - （5）混凝土溶蚀抑制剂：江苏省建筑工程检测中心有限公司出具的检测报告：“吸水率1.17%，钙离子溶出量比60%，溶蚀抗压强度比118%”。（附件3[11]） - （6）抗溶蚀混凝土：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司出具的检测报告结果显示“1.0MPa恒压24小时作用下渗水高度为14.8mm，14d超纯水作用钙离子溶出率为0.055%”。（附件3[12]） 3. 检索报告 江苏省科技查新咨询中心（国家一级科技查新咨询单位）出具的《严酷环境下混凝土抗侵蚀材料制备与应用关键技术检索报告》结果表明（附件7）： （1）抗冻融侵蚀材料： “基于纳米前驱体技术，采用具有疏水效应的脂肪酸醇胺盐离子液体，与水泥水化产物反应生成疏水纳米颗粒，在上述所检文献中未见具体述及”； （2）抗盐侵蚀材料：“基于接枝缩合技术，采用密实-疏水复合效应的脂肪酸酯类盐侵蚀抑制材料，通过碱性环境下盐侵蚀抑制材料的缓慢水解及水化，反应生成微纳米疏水颗粒，在上述所检文献中未见具体述及”； （3）抗溶蚀材料：“基于纳米颗粒表面修饰与胶束包覆技术，采用硅烷改性纳米二氧化硅钙溶蚀抑制材料，实现喷射混凝土强碱性环境下高效分散与亲-疏水转换，在上述所检文献中未见具体述及”。 4. 同行专家评价 （1）泰国科学技术促进基金会杰出技术专家，曾任泰国副总统 Prinya Chindaprasirt教授，对本项目通过提高混凝土密实性来延长海工混凝土结构的使用寿命表示肯定。（附件3[13]） （2）乌克兰科学院表面化学研究所（CISC）主任 Volodymyr教授，采用BET和NMR方法表征纳米材料表面疏水性能，证实了疏水抗侵蚀材料的的有效性。（附件3[14]） （3）波兰卢布林科技大学Małgorzata Szafraniec 教授，引用了水泥基材料疏水处理方法，肯定了纳米疏水方法的先进性和创新性。（附件3[15]） 5. 应用评价 项目成果广泛应用于桥梁、核电、高铁、隧道、民建等10余项工程，有效解决了海洋、盐渍土、盐冻以及溶蚀等严酷环境下混凝土侵蚀破坏问题，保障了重大工程的顺利建成及安全服役。 （1）海洋环境：项目开发的抗盐侵蚀材料在虎门二桥、调顺岛大桥、洛溪大桥、黄茅海跨海通道、珠江三角洲水资源配置工程、田湾核电站、黄海大桥二桥等沿海桥梁、市政和核电等工程应用，“解决了高温高氯盐环境、干湿交替下钢筋混凝土侵蚀问题”。（附件4[1~7] ） （2）盐渍土环境：项目开发的抗盐侵蚀材料在锦言大桥、青岛万达东方影都影视产业园等应用，“提出抗超高浓度硫酸盐腐蚀新思路”，为超高浓度硫酸盐腐蚀环境下混凝土耐腐蚀性能提升提供技术解决方案。（附件4[8~9] ） （3）冻融环境：项目开发的抗盐冻侵蚀材料在佳木斯松花江大桥、大鹿岛码头等工程应用，“创新解决了疏水稳泡难以相容问题，提出抗冻融破坏新思路”，为北方冻融环境下混凝土耐久性提升提供了技术保障。（附件4[10~11]） （4）溶蚀环境：项目开发的固钙疏水抗溶蚀材料，解决了富水环境下混凝土溶蚀破坏和排水管堵塞难题，成功应用于广东华陆高速观音坳隧道、甘肃武九高速郭家坡隧道等工程，为隧道混凝土抗溶蚀提供了关键技术。（附件4[12~13]）

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1．推广应用情况（应用证明请标明应用时间） “严酷环境下混凝土抗侵蚀材料制备与应用关键技术”项目团队，紧紧围绕严酷环境下国家重大基础设施的战略需求，开展混凝土抗侵蚀材料设计与制备、耐久性评价与作用机制、抗侵蚀材料应用技术与标准化的研究，开发的抗冻融、抗盐侵蚀、抗溶蚀三类抗侵蚀材料均已实现产业化转化，成果广泛应用于核电、桥梁、隧道、码头、民建等领域10余项重大工程，为严酷环境下重大工程的耐久性提升提供技术保障。 主要应用单位情况 应用单位名称; 应用技术; 应用 时间; 应用单位 联系人/电话; 经济、社会效益; 佐证 材料. 保利长大工程有限公司第一分公司; 海洋环境下高性能混凝土的微结构设计与耐久性关键技术; 2015.01; 钟少督 18588548644; 首次采用国产抗盐侵蚀材料，打破国外技术垄断; 4[1]. 中铁大桥局集团第四工程有限公司; 桥梁承台、墩身混凝土抗盐侵蚀技术; 2019.07; 朱哲15850722557; 显著降低介质传输性能，提升跨海桥梁服役寿命; 4[2]. 广东省长大公路工程有限公司; 桥梁结构混凝土抗盐侵蚀技术; 2019.02; 朱哲 15850722557; 有效提升跨海大桥墩身和承台的抗侵蚀性能，增强结构服役安全; 4[3]. 中铁大桥局集团第四工程分公司黄茅海跨海通道项目部; 跨海桥梁工程混凝土抗盐侵蚀技术; 2021.05; 夏国辉 18112928333; 显著增强混凝土抗侵蚀性能，保障重大工程百年服役寿命; 4[4]. 中铁隧道股份有限公司珠江三角洲水资源配置工程土建施工项目部; 水利工程混凝土抗盐侵蚀技术; 2020.03; 钟少督 18588548644; 降低混凝土吸水率和氯离子扩散系数，提升耐久性; 4[5]. 中国核工业华兴建设有限公司田湾项目部; 核电工程结构混凝土抗盐侵蚀技术; 2018.03; 孟祥玉 15950553571; 提升结构混凝土防护性能，保障核岛结构服役安全; 4[6]. 中交二航局第三工程有限公司; 跨海桥梁结构混凝土抗盐侵蚀技术; 2021.01; 李玉顺 15151838451; 有效提升跨海桥梁的承台、墩身等关键结构部位服役性能; 4[7]. 中国中铁二局集团有限公司; 超高浓度硫酸盐环境下混凝土抗侵蚀技术; 2021.04; 江望 13881942828; 节省成本近1000万，工程实用价值高; 4[8]. 中国建筑第二工程局有限公司; 民用工程混凝土抗侵蚀技术; 2014.01; 于超 18953253228; 在实际工程应用中取得了良好效果，技术经济性突出; 4[9]. 佳木斯中交龙建投资建设有限公司; 严寒环境混凝土抗除冰盐侵蚀技术; 2021.05; 包文龙 18698131827; 该技术具有创新性并且全寿命周期经济成本较低; 4[10]. 中交二航局市政建设有限公司; 海洋冻融环境混凝土结构耐蚀技术; 2021.04; 张长海 13512293220; 该技术具有创新性并且全寿命周期经济成本较低; 4[11]. 广东华陆高速公路有限公司; 湿热富水环境下隧道支护混凝土溶蚀结晶抑制技术; 2019.01; 蔡文浩 15195905587; 具有较高工程实用价值，建议加强推广应用; 4[12]. 中交第二公路工程局有限公司; 富水环境下隧道支护混凝土溶蚀提升技术; 2021.11; 赵毛言 15171418192; 显著提升混凝土抗溶蚀性能; 4[13]. |
| --- |
| 2．近年直接经济效益（附件4.14） 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2018 | 1243 | 435 | 0 | 0 |
| 2019 | 1861 | 651 | 0 | 0 |
| 2020 | 2668 | 934 | 0 | 0 |
| 2021 | 6290 | 2202 | 0 | 0 |
| 2022（1-5月） | 1045 | 365 | 0 | 0 |
| 累 计 | 13107 | 4587 | 0 | 0 |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 经济效益主要是根据成果转化单位的财务报表、成份利润分析报告和税务机关出具的财务证明计算而来, 包括抗冻融、抗盐侵蚀、抗溶蚀三类抗侵蚀材料。近5年，成果转化单位总计销售2.62万吨混凝土抗侵蚀外加剂产品，新增销售额1.31亿元，利润4587万元。新增销售额为销售产值，新增利润为净利润。 |  |  |  |  |
| 3．社会效益（限200字） （1）满足了国家重大工程建设的需求。严酷环境下混凝土抗侵蚀关键技术，成功应用于核电、桥梁、隧道、码头等重大工程，满足国家工程建设百年以上寿命要求，可为川藏铁路、渤海湾通道等重大战略工程提供支撑。 （2）推动了行业的技术进步。发明了3 类抗侵蚀功能材料，形成了具有自主知识产权的专利技术，打破了国外专利封锁的卡脖子难题。建立了严酷环境下抗侵蚀混凝土应用技术，完善了混凝土耐久性提升技术体系。 |  |  |  |  |
| 4．环境效益（限200字） 节约资源，减少碳排放，促进可持续发展。提升严酷环境下混凝土抗侵蚀性介质渗透性，降低了有害介质传输速率，提升钢筋混凝土服役耐久性，大幅度延长构筑物的服役寿命，按国际耐久性修复通用的5倍定律进行评估，将节约数亿元的维修费用。同时，从根本上减少砂石等自然资源的消耗，以及水泥、钢材的用量，促进低碳可持续发展。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moisture diffusion in cement pastes with hydrophobic agent/Construction and Building Materials | 2022.01.01 | Zhang Hao（张浩）, Mu Song, Cai Jingshun, Ma Qi, Hong Jinxiang, Wang Jiawei, Du Fengyin | 被引频次5次 |
| 2 | Influence of a nano-hydrophobic admixture on concrete durability and steel corrosion/Materials | 2022.10.01 | Cai Jingshun（蔡景顺）, Ran Qianping, Ma Qi, Zhang Hao, Liu Kai, Zhou Yang, Mu Song | 被引频次3次 |
| 3 | Pore structure and permeability of cementitious materials containing a carboxylic acid type hydrophobic agent/Frontiers in Materials | 2022.05.14 | Zhang Hao（张浩）, Zhou Ying, Mu Song（穆松）, Cai Jingshun（蔡景顺）, Hong Jinxiang, Liu Jianzhong | 被引频次3次 |
| 4 | 非岩溶地区隧道排水管堵塞模型及其应用/硅酸盐学报 | 2021.07.15 | 穆松，周莹，谢德擎，刘凯，刘光严，郭政 | 被引频次3次 |
| 5 | 水泥水化响应纳米材料的制备及性能评价/建筑结构学报 | 2018.10.24 | 刘加平，穆松，蔡景顺，姜骞 | 被引频次12次 |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moisture diffusion in cement pastes with hydrophobic agent | Investigation of the hydrophobicity and microstructure of fly ash-slag geopolymer modified by polydimethylsiloxane/Zhang Dongrui, Zhu Huajun, Wu Qisheng, Yang Tao, Yin Zhifeng, Tian Liang | Construction and Building Materials/7.693 | 2023.02.09 |
| 2 | Influence of a nano-hydrophobic admixture on concrete durability and steel corrosion | Methodological Substantiation of the choice for a stabilizer for bismuth titanate fine particles suspensions/Svetana V. Samchenko, Irina V. Kozlova, Olga V. Zemskova, Marina O. Dudareva | Nanotechnologies in construction/3.755 | 2023.03.09 |
| 3 | Pore structure and permeability of cementitious materials containing a carboxylic acid type hydrophobic agent | The effect of early-age freeze–thaw cycle damage on hydraulic concrete self-healing /Yaoying Huang, Wei Zhuang, Zepeng Li, Zhengyuan Yu, Chengyu Shao | Mechanics of time-dependent materials/2.538 | 2023.03.16 |
| 4 | 非岩溶地区隧道排水管堵塞模型及其应用 | 非岩溶隧道排水系统结晶机理及防治措施研究/缪仑，周裕，任辉 | 中国市政工程/0.52 | 2022.10.23 |
| 5 | 水泥水化响应纳米材料的制备及性能评价 | 两种离子侵蚀抑制剂对水泥水化过程及产物的影响/范传斌，邹威，许晴爽 | 混凝土/0.84 | 2022.05.20 |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准 规范 | 混凝土抗侵蚀抑制剂 | 中国 | JC/T 2553-2019 | 2019.12.24 | ICS 91.100.30 | 江苏苏博特新材料股份有限公司、江苏省建筑科学研究院有限公司 | 刘加平、石亮、蒋金洋、丁庆军、金南国、金祖权、刘建忠、李化建、许春荣、蔡景顺、王辉诚、史方华、王胜年、高原、王瑞、孙向东、魏定邦、王新祥、白建飞、李磊、苏慈、刘志峰、洪锦祥、穆松、王鹏刚、周华新、薛永宏、崔巩 |
| 2 | 标准 规范 | 严酷环境混凝土结构耐久性设计标准 | 中国 | TCECS 1203-2022 | 2023.04.01 | —— | 东南大学、江苏苏博特新材料股份有限公司 | 蒋金洋、刘建忠、金祖权、孙国文、左晓宝、张云升、丁庆军、穆松、刘志勇、许文祥、王鹏刚、张海、李化建、许春荣、于琦、刘琳、易忠来、卢立群、秦志斌、李永升、王凤娟、眭世玉、刘桂宾、高翔、张嘉文、芦泽宇、蔡景顺、陈泽、杨志强、王赟程、曹彤宁、冯滔滔 |
| 3 | 发明 专利 | 一种有机硅纳米前驱体介质传输抑制剂、其制备方法及应用 | 国际PCT | PCT/CN2020/099414 | 2022.01.06 | WO2022/000305 A1 | 江苏苏博特新材料股份有限公司、博特新材料泰州有限公司 | 刘加平、蔡景顺、穆松、刘建忠、周霄骋、马麒、吴鹏程、洪锦祥 |
| 4 | 发明 专利 | 一种基于原位反应封装技术的混凝土抗介质侵蚀外加剂及制备方法 | 中国 | CN109665738B | 2021.11.19 | 4803576 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 穆松、刘加平、洪锦祥、石亮、蔡景顺、周莹、秦晓川、周霄骋 |
| 5 | 发明 专利 | 一种建筑用无机涂层材料的抗渗增强剂及其制备方法 | 中国 | ZL201410005458.6 | 2015.09.30 | 1802397 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 穆松、缪昌文、刘建忠、姜骞、刘通 |
| 6 | 发明 专利 | 一种长期高效固化氯离子的混凝土外加剂及应用 | 中国 | CN108129051B | 2020.10.23 | 4042040 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 刘加平、穆松、刘建忠、石亮、蔡景顺、姜骞、潘利、周霄骋 |
| 7 | 发明 专利 | 一种有机硅纳米前驱体介质传输抑制剂及其制备方法和应用 | 中国 | CN113929349 | 2022.12.02 | 5619075 | 博特新材料泰州有限公司、 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 刘加平、蔡景顺、穆松、刘建忠、周霄骋、马麒、吴鹏程 |
| 8 | 发明 专利 | 一种纳米前驱体介质传输抑制剂及其制备方法 | 中国 | CN109180048B | 2021.12.17 | 4854573 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 刘加平、蔡景顺、石亮、穆松、刘建忠、姜骞、周霄骋、洪锦祥 |
| 9 | 发明专利 | 脂肪酸酯作为透水混凝土抗雨水溶蚀外加剂的应用及透水混凝土抗雨水溶蚀外加剂 | 中国 | ZL201810013874.9 | 2018.01.05 | 4274189 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 刘加平、姜骞、刘建忠、周华新、石亮、蔡景顺、崔巩 |
| 10 | 发明专利 | 水泥基材料用防水型防腐剂及其制备方法 | 中国 | ZL201410340312.7 | 2014.07.16 | 2336898 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 刘加平、吴烨、刘建忠、石亮 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓 名 |  | 穆松 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1982.07 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 副院长 | 归国人员 | 是 |  | 归国时间 | 2011.10 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | musong@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 15715166827 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2017年中国公路学会科学技术二等奖 2017年华夏建设科学技术奖二等奖 2020年江苏省科技进步一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2012.07-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 为该项目研究的组织者，负责严酷环境下混凝土抗侵蚀材料性能设计、作用机制、应用技术的研发及应用，为项目提供理论指导以及具体技术思路。对创新成果1、2、3有贡献；投入工作量70%。旁证材料：标准2部（附件2[2]，附件9[20]）；专利4项（附件2[4~6]，附件9[26]）；文章5篇（SCI论文：附件9[1,2,4]；EI论文：附件5[4~5]）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 蔡景顺 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1985.09 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | caijingshun@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 15951719653 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2017年华夏建设科技进步二等奖 2021年江苏省科技进步一等奖 2022年中国公路学会科技进步一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2012.01-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责严酷环境下混凝土抗侵蚀材料的分子设计、构效关系、材料制备及应用。对创新成果1、2、3有贡献；投入工作量70%。旁证材料：标准1部（附件2[1]）；专利3项（附件2[3,8]，附件9[27]）；文章1篇（SCI论文附件5[2]）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张浩 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1992.07 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 是 |  | 归国时间 | 2019.10 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | zhanghao@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 15850696717 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022年中国能建科学技术奖科技进步奖一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.03-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责严酷环境下混凝土抗侵蚀材料的作用机制与性能评价。对创新成果2有贡献；投入工作量50%。旁证材料：文章4篇（SCI论文：附件5[1,3]，附件9[9,19]）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 周莹 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1990.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | Zhouyin@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 15365088318 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.03-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 研究抗溶蚀材料对喷射混凝土性能的影响规律及抗溶蚀机制。对创新成果3有贡献；投入工作量50%。旁证材料：标准1部（附件9[23]）；文章3篇（EI论文：附件9[7]，其他论文：9[5~6]）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 马麒 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1991.11 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国安徽省寿县 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-52837009 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | maqi@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 18795870908 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.06-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责抗盐侵蚀材料开发、材料制备与性能评价。对创新成果2有贡献；投入工作量50%。旁证材料：专利1项（附件2[7]）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 刘凯 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993.01 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | liuk@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 18168020573 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022年获得中国施工企业管理协会工程建设科学技术进步一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.07-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责抗盐侵蚀材料应用关键技术研究。对创新成果2、3有贡献；投入工作量50%。旁证材料：文章1篇（其他论文附件9[3]）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 刘光严 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993.08 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | liuguangyan@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 18523814813 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士研究生 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.07-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责抗冻融侵蚀材料的开发、作用机制研究及现场应用工作。对创新成果1有贡献；投入工作量50%。旁证材料：标准1部（附件9[21]）；文章4篇（SCI论文：附件9[8]，其他论文：9[11,12,15]）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 郭政 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993.07 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京市 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | guozheng@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 18094217209 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.07-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责抗盐侵蚀材料性能评价、作用机制研究及现场应用工作。在抗硫酸盐提升技术方面取得显著成效，对创新成果2有贡献；投入工作量50%。旁证材料：标准1部（附件9[22]）；文章1篇（其他论文：附件9[10]） |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 谢德擎 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1989.07 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | （025）52837009 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | xiedeqing@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 18951906377 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022年中国能建科学技术奖科技进步奖一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2015.07-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与抗溶蚀机制与应用技术研究。明确隧道溶蚀堵管机理并建立计算模型，在华陆高速观音坳隧道、武九高速郭家坡隧道等隧道工程中进行抗溶蚀材料的应用，对创新成果3有贡献；投入工作量50%。旁证材料：文章2篇（EI论文：附件9[13]，其他论文：附件9[18]） |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 刘建忠 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1976.10 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 副总工程师 | 归国人员 | 是 |  | 归国时间 | 2016.03 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | ljz@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 13815861378 |
| 技术职称 |  |  | 研究员级高级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2019年中国铁道学会铁道科技奖特等奖 2019年建华建材（中国）建华工程奖一等奖 2021年度江苏省科学技术奖一等奖 2021年中国建材联合会建筑材料科学技术奖一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2012.01-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与技术方案的制定与实际工程的应用指导。包括混凝土在盐冻、盐侵蚀和溶蚀环境下抗侵蚀材料设计和性能评价、应用方案的制定与讨论，对创新成果1、2、3有贡献；投入工作量30%。旁证材料：专利4项（附件2[9,10]，附件9[24,25]）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张伟男 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1982年2月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 天津 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 18997961588 |
| 通讯地址 |  | 江苏南京市江宁区醴泉路118号 |  |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | zhangweinan@cnjsjk.cn |  |  |  | 移动电话 | 13365427799 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2012.01-2022.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责抗侵蚀材料的推广与工程应用，帮助实现抗侵蚀材料在跨海大桥、隧道的工程应用。对创新成果1、2、3有贡献；投入工作量30%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320000768299302G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 缪昌文 | 单位性质 | 企业 | 传 真 | 025-52704855 |
| 联 系 人 |  | 李长风 | 联系电话 | 025-52839750 | 移动电话 | 15850514979 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 |  |  | 邮政编码 | 211103 |
| 电子信箱 |  | lichangfeng@cnjsjk.cn |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 为本项目牵头单位，针对严酷环境下结构混凝土耐久性过早失效的问题，结合自身优势，从材料设计、制备、开发与应用技术等方面开展工作，积极推动工程应用。主要表现在： （1）开发了羧酸醇胺盐离子液抗盐冻侵蚀材料，提出了稳定气泡与抑制介质传输的抗盐冻性能提升新机制，形成基于抗冻融侵蚀材料的混凝土耐久性提升技术，突破了混凝土稳泡抗冻与疏水抗渗协同的技术瓶颈。 （2）发明羧酸酯包覆疏水化纳米颗粒的抗盐侵蚀材料，揭示其疏水改性减小孔隙传输面积、稳定铝钙相抑制腐蚀的作用机制，形成基于抗盐侵蚀材料的混凝土耐久性提升技术，攻克孔隙疏水与水化密实协同的难题。 （3）发明胶束包覆纳米颗粒的抗溶蚀材料，阐明其降低混凝土可溶出钙含量、实现基体疏水低渗透的抗溶蚀机制，形成基于抗溶蚀材料的混凝土耐久性提升技术，解决水化产物稳定与疏水协同难题。 （4）搭建了规模化生产线，实现了自主生产，培育了高耐久混凝土产业，成功应用于我国桥梁、国防、核电、高铁、隧道、民建等重大基础设施建设中，经济和社会效益显著。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献 （指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 913200007370698037 | 南京市北京西路12号 | 有限责任公司 | 南京市鼓楼区北京西路12号、210008 | 应用技术 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 南京市北京西路12号 | 邮 编 | 210008 |
| 联 系 人 |  | 宣云干 | 联系电话 | 18913822108 |
| 电子邮箱 |  | njxyg@163.com | 传 真 | 025-86636162 |
| 推荐意见：（不超过600字） 北方严寒、西部盐渍土以及南方湿热海洋等严酷环境下，桥梁、隧道、核电、公路及民用市政等结构混凝土易遭受冻融破坏、硫酸盐腐蚀、氯盐侵蚀和钙离子溶蚀，混凝土性能劣化加速，严重影响结构使用安全和服役寿命。针对上述问题，项目团队历经十余年的研发，取得如下创新性成果：（1）开发了抗冻融侵蚀材料，解决了传统疏水材料难以稳泡抗冻与疏水抗渗协同的难题，实现混凝土气泡优化与孔隙疏水，满足寒冷地区桥梁、码头与铁路工程混凝土抗冻融需求；（2）开发了抗盐侵蚀材料，通过碱性环境下水解释放与水溶液互溶实现超分散，解决了混凝土孔隙疏水与水化密实协同的技术难题，为海洋、盐渍土地区的桥梁、铁路与核电等工程混凝土抗盐侵蚀性能提升提供技术保障；（3）开发了抗溶蚀材料，解决了水化产物稳定与疏水协同难题，大幅度降低富水环境下混凝土中钙离子溶出，满足高原、滨海地区隧道、水利等工程混凝土溶蚀抑制需求。 项目在混凝土抗侵蚀材料开发与应用方面取得了系统的研究成果，学术思想先进，技术思路新颖，技术性能优异，从理论研究、材料设计、制备与生产以及推广应用等方面形成了全方位的技术创新，为混凝土耐久性提升提供了关键的功能材料和技术支撑，并在十多项国家重大工程中成功应用，社会和经济效益显著。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |