江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 城市固废淤泥资源化利用关键技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 程强强 张领雷 郭玉 杜彬 王军强 闫高原 |  |  |
| 完成单位 | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 住房和城乡建设部科技计划项目 | 高掺固废粉煤灰-水泥固化淤泥的性状评价与微观机理研究 | 2018-K7-004 | 2020年 |
| 江苏省建设系统科技项目 | 固废粉煤灰改性滨海水泥土的力学性质与工程应用研究 | 2018ZD021 | 2020年 |
| 授权发明专利（项） | 7 | 授权其他知识产权（项） | 12 |
| 起止时间 | 起始：2018年1月1日 | 完成：2020年12月12日 |  |

二、项 目 简 介

国内外对固化淤泥的强度和模型预测研究主要集中在无侧限抗压强度，无侧限抗压强度是水泥土最重要和最常用的参数之一，也是在实验室最容易获得的参数之一。影响水泥土无侧限抗压强度的因素主要有土的基本性质、养护条件、水泥掺入量、水灰比、掺合料、试样制备工艺等因素。多数对普通水泥土和粉煤灰水泥土强度的研究局限于特定的水泥掺量，很少有人对比分析两种不同水泥土的强度内在关联。本项目将固废粉煤灰水泥土的强度拆分为普通水泥土的强度贡献值和粉煤灰水泥的强度贡献值，建立了适用于不同普通水泥和粉煤灰掺量比的强度预测模型。 因此，针对不同普通水泥和粉煤灰掺量比的强度预测模型研究，引入粉煤灰水泥掺量的不确定性参数α和搅拌过程中不均性参数β两个随机变量，建立了固废粉煤灰固化淤泥的强度预测模型。该模型可以预测不同粉煤灰与水泥掺量比在不同龄期、不同配合比条件下的强度，利用试验数据对预测模型进行了验证，预测结果与试验结果的误差在15%范围以内，预测结果较为可靠。利用随机变量α和β研究了粉煤灰水泥土的强度统计特征，使用Monte-Carlo数值模拟方法模拟探讨了变量α和β的概率密度函数对强度的影响，通过叶片转数的操作参数与强度的变化相关联，构建了用于评估工程实践现场数据的变异系数预测模型，对于指导实际工程施工具有重要的参考意义。 有少部分学者开展了普通水泥固化淤泥的屈服行为特性，专门针对固废粉煤灰固化淤泥的屈服特性研究鲜有报道，本项目重点研究了固废粉煤灰-水泥固化淤泥的初始屈服特性。分别开展了固废粉煤灰-水泥固化淤泥及普通水泥固化淤泥的三轴排水剪切试验，建立了初始屈服应力P,py、有效围压p,、偏应力q的抛物线曲线关系，获得了固废粉煤灰-水泥固化淤泥及普通水泥固化淤泥的初始屈服面表达式。研究发现两种淤泥固化土的初始屈服面可以用近似的抛物线曲线来表示，只是影响系数N不同：普通水泥固化淤泥N=2.6，粉煤灰水泥固化淤泥N=2.1；利用初始屈服面的关系表达式，分别建立了两种固化淤泥初始屈服应力的预测模型。利用该模型与前面研究的无侧限抗压强度预测模型预测初始屈服强度的预测值与试验值误差均在15%以内。 课题组测试得到固废粉煤灰-水泥固化淤泥的屈服应力变化规律，分析了其初始屈服、中间应力、最终屈服整个屈服过程，建立了固废粉煤灰-水泥固化淤泥的初始屈服面抛物线方程，构建了固废粉煤灰-水泥固化淤泥的初始屈服经验模型，揭示了固废粉煤灰-水泥固化淤泥的微观机理，具有较好的创新性。研究成果已在国外期刊公开发表SCI/EI检索、中文核心等期刊等论文10余篇，获得发明专利和实用新型技术10余项。

三、主要科技创新

一、立项背景 随世界各地大都市的人口密度越来越大，所带来的过度拥挤和土地资源稀缺问题也愈发明显。海洋岩土建设具有广阔的发展前景，同时因沿海区域广泛存在淤泥，任何形式的外部荷载都有可能诱发地面沉降甚至带来破坏变形，在城市化地区可能会带来严重的后果。 中国是个产煤大国，目前仍使用煤炭作为电力生产基本燃料。燃煤热电厂每年所排放的粉煤灰总量逐年增加：1995年粉煤灰排放量达1.25亿吨，2000年约为1.5亿吨，2010年约为3亿吨，2015年约为6.2亿吨，这给我国国民经济建设及生态环境保护造成巨大的压力。另一方面，我国是一个人均占有资源储量有限的国家，粉煤灰的综合利用，变废为宝、变害为利，已成为我国经济建设中一项重要的技术经济政策，是解决我国电力生产环境污染、资源缺乏之间矛盾的重要手段，也是电力生产所面临解决的任务之一。粉煤灰的资源化利用，仍然是当代经济与社会发展的重大课题，也是对当代科学技术发展提出的新课题。 在大力发展绿色建筑材料的背景下，努力开发绿色经济的固废粉煤灰固化淤泥材料，系统地研究固废粉煤灰-水泥固化淤泥的微观结构、强度特性、屈服行为特征等力学特性，正成为目前世界上研究的热门课题。不仅能为粉煤灰固体废弃物变废为宝开辟新途径，同时能为跨海隧道等海洋工程建设提供基础研究数据。 二、创新性关键技术 （1）引入固废粉煤灰-水泥掺量的不确定性参数α和搅拌过程中不均性参数β两个随机变量，建立了固废粉煤灰-水泥固化淤泥的强度预测模型， （2）探究了配比、龄期等条件对固废粉煤灰固化淤泥力学特性的影响规律，测试得到固废粉煤灰-水泥固化淤泥的屈服应力变化规律，建立了粉煤灰固化淤泥的初始屈服模型。 （3）利用随机变量α和β研究固废粉煤灰-水泥固化淤泥的强度统计特征，使用Monte-Carlo数值模拟方法模拟变量α和β的概率密度函数对强度的影响，通过叶片转数的操作参数与强度的变化相关联，构建用于评估工程实践现场数据的变异系数预测模型，为实际工程施工提供重要的指导与参考价值。 （4）针对废弃水泥基材料资源化再生利用需要，按照建筑垃圾处理“减量化、重复使用、循环再生”的3R原则进行试验研究，实现粗细集料与硬化水泥石相微细粉的高效分离，分析了再生粗集料混凝土界面过渡区特有的双界面特性以及再生细集料内养护对混凝土抗收缩性能的影响。基于硬化水泥石相胶凝性再生试验研究，制备水化进程可调、力学强度优异的新型复合再生凝胶材料，揭示外加剂对其水化硬化特性的影响机理，为实现废弃混凝土全组分的建材化再生利用提供重要理论支撑。 三、国内外同类技术对比 1.固废粉煤灰水泥固化淤泥的强度特性 多数对普通水泥土和粉煤灰水泥土强度的研究局限于特定的水泥掺量，很少有人对比分析两种不同水泥土的强度内在关联。项目将固废粉煤灰-水泥固化淤泥的强度拆分为普通水泥土的强度贡献值和粉煤灰水泥的强度贡献值，重点研究适用于不同普通水泥和固废粉煤灰掺量比的强度预测模型。 引入粉煤灰水泥掺量的不确定性参数α和搅拌过程中不均性参数β两个随机变量，建立了固废粉煤灰水泥固化淤泥的强度预测模型。该模型可以预测不同粉煤灰与水泥掺量比在不同龄期、不同配合比条件下的强度，利用试验数据对预测模型进行了验证，预测结果与试验结果的误差在15%范围以内，预测结果较为可靠。利用随机变量α和β来研究粉煤灰水泥土的强度统计特征，使用Monte-Carlo数值模拟方法模拟探讨了变量α和β的概率密度函数对强度的影响，通过叶片转数的操作参数与强度的变化相关联，构建了用于评估工程实践现场数据的变异系数预测模型，对于指导实际工程施工具有重要的参考意义。 2. 固废粉煤灰水泥固化淤泥的屈服特性 国内外学者针对原状土和重塑土屈服行为的研究较多，但是专门针对水泥土屈服行为特征研究较少。有少部分学者开展了普通水泥固化淤泥的屈服行为特性，专门针对固废粉煤灰-水泥固化淤泥屈服特性研究鲜有报道。 有鉴于此，本研究分别进行了固废粉煤灰-水泥固化淤泥的三轴排水剪切试验，建立了初始屈服应力P’py、有效围压p’、偏应力q的抛物线曲线关系，获得了两种水泥土的初始屈服面表达式。研究发现两种水泥土的初始屈服面可以用近似的抛物线曲线来表示，只是影响系数N不同：普通水泥土N=2.6，粉煤灰水泥土N=2.1；利用初始屈服面的关系表达式，分别建立了两种水泥土初始屈服应力的预测模型。利用该模型与前文研究的无侧限抗压强度预测模型预测初始屈服强度的预测值与试验值误差均在15%以内。 四、作用意义 1.经济效益 多种固废协同产业化利用。每吨海相淤泥粉煤灰投加量10%至20%，投加成本约为60元/t，能源动力及管理费用15元/t，淤泥固化处理成本为75元/t。而淤泥脱水固化改性处理成本约120元/t。调研江浙沪地区相关建设企业，路基等工程所需粘土填料的开采、运输及开采地植被修复等费用约150元/t，因此粉煤灰固化淤泥用作工程填土不仅能实现废弃物的再生利用，还能减少生态环境破坏所造成的间接损失，成本优势明显，具有广阔的市场应用和产业化前景。 2.环境、生态意义 党的十八大对推进新时代“五位一体”总体布局作了全面部署，生态文明建设越发受到重视，循环经济理念深入人心。对大宗工业固废遵循减量化原则，推广用量大、成本低、经济效益好的综合利用技术，一方面可以改善我国固废年产量高、存量利用率的问题，减少对土地资源的占用及对环境等的不利影响；另一方面也在一定程度上实现了工业固废的资源价值，形成高附加值的产品。本团队的研究是实现碳达峰碳中和的重要举措，研究成果对推动我省生态文明建设，继而推动我国固废减量化、无害化、资源化及土壤污染治理修复具有重要意义。 我国是一个人均占有资源储量有限的国家，固废粉煤灰资源化利用是解决我国电力生产环境污染、资源缺乏之间矛盾的重要手段，也是电力生产所面临解决的任务之一。本项目将固废粉煤灰水泥用于固化淤泥，其强度和屈服特性均取得了良好的效果，固废粉煤灰的资源化利用对环境和生态的保护具有重要的意义。 3.社会意义 我国是个产煤大国，目前仍使用煤炭作为电力生产基本燃料。燃煤热电厂每年所排放的粉煤灰总量逐年增加：1995年粉煤灰排放量达1.25亿吨，2000年约为1.5亿吨，2010年约为3亿吨，2015年约为6.2亿吨，粉煤灰的综合利用，变废为宝、变害为利，已成为我国经济建设中一项重要的技术经济政策。淤泥在沿海城市工程建设中广泛存在，任何形式的外部荷载都有可能诱发地面沉降甚至带来破坏变形，工程上遇到淤泥最常见的处理方式是采用水泥进行加固。本项目针对固废粉煤灰-水泥固化淤泥的强度、屈服特性及微观机理等关键技术研究对工程建设有重要的实际意义。

四、第三方评价

1. 项目验收意见 江苏省住建厅组织的“高掺固废粉煤灰-水泥固化淤泥的性状评价与微观机理研究” 住房和城乡建设部科技计划（2018-K7-004）鉴定认为：课题组建立了粉煤灰-水泥固化淤泥强度的预测模型，利用随机变量α和β来研究粉煤灰-水泥固化淤泥的强度统计特征，使用Monte-Carlo数值模拟方法模拟探讨了变量α和β的概率密度函数对强度的影响，通过叶片转数的操作参数与强度的变化相关联，构建了用于评估工程实践现场数据的变异系数预测模型，对于指导实际工程施工具有重要的参考意义。课题组通过增设浸水式LVDT 内部应变传感器，揭示了粉煤灰-水泥固化淤泥的剪切模量衰减规律，测试得到粉煤灰-水泥固化淤泥的最大剪切模量与无侧限抗压强度、初始屈服应力的内在关系，建立了粉煤灰-水泥固化淤泥的最大剪切模量预测模型。课题组测试得到粉煤灰-水泥固化淤泥的屈服应力变化规律，得出了粉煤灰-水泥固化淤泥的初始屈服面抛物线方程，建立了粉煤灰-水泥固化淤泥的初始屈服经验模型，揭示了粉煤灰-水泥固化淤泥的微观机理，具有较好的创新性。（见附件） 2. 教育部科技查新工作站（G04）科技查新报告 未见与该委托查新课题查新点1中“引入粉煤灰水泥掺量的不确定性参数α和搅拌过程中不均性参数β两个随机变量，建立了掺粉煤灰水泥土的强度预测模型”研究内容相同的文献报道。 未见与该委托查新课题查新点2中“测试得到粉煤灰水泥加固海相粘土的屈服应力变化规律，分析了初始屈服、中间应力、最终屈服整个屈服过程，得出了粉煤灰水泥加固海相粘土的初始屈服面抛物线方程，建立了粉煤灰水泥加固海相粘土的初始屈服经验模型”研究内容相同的文献报道。 在所查范围内国内外公开发表的文献中，除该委托查新的课题组成员发表的文献外，未见有与该委托查新课题“高掺固废粉煤灰-水泥固化淤泥的性状评价与微观机理研究”主要成果内容相同和密切相关的文献报道。（见附件） 3.用户报告，部分评价如下： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司：住建部科学技术计划项目“高掺固废粉煤灰-水泥固化淤泥的性状评价与微观机理研究” (2018-K7-004)在我公司福建青拓实业股份有限公司不锈钢新材料总承包工程项目中推广使用，有效解决了饱和软粘土、饱和淤泥承载力低、抗变形能力差等施工缺陷，使用高参量的固体废弃物粉煤灰取代部分普通波特兰水泥改良饱和软粘土，实现了固废粉煤灰的资源化利用，有效提高了饱和软土地基承载、力和抗变形能力，产生良好的经济效益，具有较大的社会应用推广价值。（见附件） 江苏派尔建设工程有限公司：每吨淤泥粉煤灰投加量10%至20%，投加成本约为60元/t，能源动力及管理费用15元/t，淤泥固化处理成本为75元/t。而淤泥脱水固化改性处理成本约120元/t。路基等工程所需固废淤泥填料的开采、运输及开采地植被修复等费用约150元/t，粉煤灰固化淤泥用作工程填土不仅能实现废弃物的再生利用，还能减少生态环境破坏所造成的间接损失，成本优势明显，具有广阔的市场应用和产业化前景。（见附件）

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 研发的固废淤泥固化产品和生态固化技术推广应用于固废淤泥固化、煤基固废再生利用、城市地下空间裂隙注浆等诸多领域，有效解决了淤泥固化、重金属污染土治理和固废废弃物再生利用等难题，不仅能实现废弃物的再生利用，还能减少生态环境破坏所造成的间接损失，成本优势明显，具有广阔的市场应用和产业化前景。部分应用情况如表1、表2所示： 表1 经济效益证明. 序号; 应用单位名称; 应用技术; 起止时间; 经济、社会效益. 1; 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司; 创新点 1、2、3; 2017- 2020; 合作研发并应用于城市固废淤泥固化、污染土修复、裂隙注浆等工程，近两年新增销售6541.7万元、利润480万元. 表2 工程应用证明. 序号; 应用工程名称; 应用技术; 起止时间; 应用效果. 1; 天津港北港池海嘉汽车滚装码头工程（疏浚工程）; 创新点 1; 2019.03-2020.10; 城市疏浚淤泥固化，承载力等指标符合规范标准要求. 2; 唐山港丰南港区河口码头区通用码头工程; 创新点 1; 2019.05-2021.11; 城市淤泥筛分，各项指标符合规范要求. 3; 福建青拓实业股份有限公司不锈钢新材料总承包基础工程施工项目; 创新点 2; 2016.01-2017.03; 城市固废淤泥固化，承载力等指标符合规范标准要求. 4; 江苏国华陈家港发电有限公司煤场封闭改造EPC总承包项目; 创新点 2; 2020.09-2020.12; 承载力等指标符合规范标准要求. 5; 连云港现代煤炭供应链服务示范基地工程—Ⅱ标段; 创新点 3; 2019.08-2021.06; 承载力等指标符合规范标准要求. |
| --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 2020 | 4375 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2021 | 2166.7 |  |  |  |
| 累 计 | 6541.7 |  |  |  |
| 2020 | 4375 |  |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 每吨城市固废淤泥中粉煤灰投加量10%至20%，投加成本60元/t，能源动力及管理费用15元/t，淤泥固化处理成本为75元/t。而淤泥脱水固化改性处理成本约120元/t。路基等工程所需固化淤泥填料的开采、运输及开采地植被修复等费用约150元/t，相比较城市固废淤泥脱水处理，固化再生利用可节约60+15+75+120-150=120元/t。徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司承担的福建青拓实业股份有限公司不锈钢新材料总承包等工程项目基础工程施工中所需固化淤泥累计约4万吨。产生的经济效益为120元/t×4×10000 t=480万元。 因此粉煤灰固化城市固废淤泥用作工程填土不仅能实现废弃物的再生利用，还能减少生态环境破坏所造成的间接损失，成本优势明显，具有广阔的市场应用和产业化前景。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 我国是一个人均占有资源储量有限的国家，燃煤热电厂每年所排放的粉煤灰总量逐年增加。粉煤灰的综合利用，变废为宝、变害为利，已成为我国经济建设中一项重要的技术经济政策。淤泥在沿海城市工程建设中广泛存在，任何形式的外部荷载都有可能诱发地面沉降甚至带来破坏变形本项目将固废粉煤灰水泥用于固化淤泥，其强度和屈服特性均取得了良好的效果，固废粉煤灰-淤泥资源化利用对生态保护至关重要，具有重要的意义。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 固废粉煤灰-淤泥资源化利用是解决我国环境污染、资源缺乏之间矛盾的重要手段，推广用量大、成本低、经济效益好的综合利用技术，一方面可以改善我国固废产量高、存量利用率的问题，减少对土地资源的占用及对环境等的不利影响；另一方面也在一定程度上实现了工业固废的资源价值，形成高附加值的产品。是促进实现碳达峰碳中和的重要举措，研究成果对推动我国固废减量化、无害化、资源化及土壤污染治理修复具有重要意义。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primary yielding locus of cement-stabilized marine clay and its applications，Marine Georesources & Geotechnology | 2019. 4. 17 | Qiangqiang Cheng, Huawen Xiao, Yong Liu, Wei Wang, Liang Jia |  |
| 2 | Experimental Study on Mechanical Behavior of a New Backfilling Material: Cement-Treated Marine Clay，Advances in Materials Science and Engineering | 2019. 3. 16 | Nan Zhou, Shenyang Ouyang, Qiangqiang Cheng, Feng Ju |  |
| 3 | Modification and enhancement of mechanical properties of dehydrated cement paste using ground granulated blast-furnace slag，Construction and Building Materials | 2018. 10. 30 | Zhang, Linglei Ji, Yongsheng Huang, Guodong Li, Jun Hu, Yijie |  |
| 4 | 基于浆液流变参数时变性的超细水泥风氧化带注浆加固技术，采矿与安全工程学报 | 2019. 3. 15 | 郭玉, 张碧亮，郑西贵，周伟，魏修立，朱登兴 |  |
| 5 | 岩溶隧道涌水注浆加固关键技术研究，建筑技术 | 2017. 3. 15 | 程强强 |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primary yielding locus of cement-stabilized marine clay and its applications | Generalized hyperbolic formula capturing curing period effect on strength and stiffness of cemented clay/ Kai Yao, Na Li, Dar-Hao Chen, Wei Wang | Construction and Building Materials/4.419 | 2019.2.28 |
|  |  | Investigation on strength and microstructure characteristics of nano-MgO admixed with cemented soft soil/ Kai Yao, Wei Wang, Na Li, Chen Zhang, Linxia Wang | Construction and Building Materials/4.419 | 2019.5.10 |
|  |  | Compression Characteristics and Microscopic Mechanism of Coastal Soil Modified with Cement and Fly Ash/ Na Li, Qianying Zhu, Wei Wang, Fei Song, Dongliang An, Haoran Yan | Materials/3.5 | 2019.9.28 |
| 4 | Modification and enhancement of mechanical properties of dehydrated cement paste using ground granulated blast-furnace slag | Co-utilization of reactivated cement pastes with coal gangue/ XuyangShi, QingxiangCai, Chongchong Qi, Linglei Zhang, XiangLu, WeiZhou, BinyuZhao | Construction and Building Materials/4.419 | 2021.2.8 |
| 5 | 基于浆液流变参数时变性的超细水泥风氧化带注浆加固技术 | 高性能无机-有机复合注浆材料研究/管学茂,张海波,杨政鹏,李海艳,路建军,狄红丰,帅波,徐驰,王国普 | 煤炭学报/3.383 | 2020.4.1 |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 专利 | 一种岩溶隧道漏水分段注浆施工方法 | 中国 | CN201710060193.3 | 2018 | 3135102 | 江苏建筑职业技术学院 | 程强强等 |
| 2 | 发明 专利 | 岩溶地铁衬砌用自立式皮数杆砌筑组合装置及施工方法 | 中国 | CN201611257118.8 | 2018 | 3070063 | 江苏建筑职业技术学院 | 程强强等 |
| 3 | 发明 专利 | 一种利用废弃混凝土水泥石相制备低烧复合水泥的方法 | 中国 | CN201710235968 .6 | 2019 | 3462236 | 中国矿业大学，江苏建筑职业技术学院 | 张领雷等 |
| 4 | 发明 专利 | 一种大掺量工业废渣硅酸盐水泥制备方法 | 中国 | CN201610107379 .5 | 2017 | 2600659 | 中国矿业大学，江苏建筑职业技术学院 | 张领雷等 |
| 5 | 发明 专利 | 一种免拆预制混凝土桩保护模板及施工方法 | 中国 | CN201610627694.0 | 2018 | 2800507 | 江苏建筑职业技术学院 | 程强强等 |
| 6 | 发明 专利 | 一种基于建筑钢梁结构的移门上轨 | 中国 | CN201710427646.1 | 2018 | 3108302 | 江苏建筑职业技术学院 | 程强强等 |
| 7 | 发明 专利 | 一种高层建筑用避雷针 | 中国 | CN201710135475.5 | 2020 | 3803664 | 江苏建筑职业技术学院 | 程强强等 |
| 8 | 实用新型 | 一种防止出料口堵塞的建筑用水泥搅拌装置 | 中国 | CN201822039240.9 | 2020 | 9917385 | 江苏建筑职业技术学院 | 程强强等 |
| 9 | 实用新型 | 一种建筑物料凝固成型装置 | 中国 | CN201720285484.8 | 2019 | 6617275 | 江苏建筑职业技术学院 | 程强强等 |
| 10 | 实用新型 | 一种淤泥固化装置 | 中国 | CN202020574748.3 | 2020 | 12305233 | 江苏建筑职业技术学院 | 程强强等 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

八、主要完成人情况

| 姓 名 |  | 程强强 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1987.01 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 建筑建造学院副院长 | 归国人员 | 是 |  | 归国时间 | 2018.02 |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 0516-83886064 |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | chengqiang_205@163.com |  |  |  | 移动电话 | 18852120186 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  | 最高学位 | 工学博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2016年获淮海科技进步奖三等奖（7/9） 2020年获淮海科技进步二等奖（8/10） |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2017.1-2019.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 本人对科技创新栏中第一、二、三项创新做出了创造性贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的95%。探究了配比、龄期等条件对固废粉煤灰固化淤泥力学特性的影响规律，测试得到固废粉煤灰-水泥固化淤泥的屈服应力变化规律，建立了粉煤灰固化淤泥的初始屈服模型，构建了粉煤灰固化淤泥宏观力学特性多尺度模型，揭示了高掺粉煤灰固化淤泥的影响机制，并将研究成果发表在国际SCI学术期刊《Marine Georesources & Geotechnology》，该论文《Primary yielding locus of cement-stabilized marine clay and its applications》 (DOI: 10.1080/1064119X.2017.1422162)入选2019年ESI高被引论文。研究成果发表SCI/EI期刊论文5篇、中文核心1篇，授权专利10余件，其中发明专利4件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张领雷 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1985.03 |  |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院建筑建造学院 |  |  |  |  | 办公电话 | 0516-83889549 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | zlinglei@163.com |  |  |  |  | 移动电话 | 18252436417 |
| 技术职称 |  |  | 讲师 |  |  |  | 最高学位 | 工学博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2017.1-2019.08 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献： 本人对科技创新栏中第四项创新做出了创造性贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的80%。针对废弃水泥基材料资源化再生利用需要，按照固体废弃物处理“减量化、重复使用、循环再生”的3R原则进行试验研究，分析了再生粗集料混凝土界面过渡区特有的双界面特性以及再生细集料内养护对水泥基材料抗收缩性能的影响。基于硬化水泥石相胶凝性再生试验研究，制备水化进程可调、力学强度优异的新型复合再生凝胶材料，揭示了外加剂对其水化硬化特性的影响机理。相关研究成果发表在专业Top期刊《Construction and Building Materials》，共发表SCI/EI期刊论文3篇，授权专利6件，其中发明专利2件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |
| 姓 名 |  | 郭玉 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| 出生年月 |  | 1980.03 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 徐州 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  | 办公电话 | 0516-83886064 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | 906827632@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 18751508891 |
| 技术职称 |  |  | 讲师 |  |  |  | 最高学位 | 工学博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 中国煤炭工业科学技术二等奖 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2017.1-2019.08 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献：（限300字） 本人对科技创新栏中第二、三项创新做出了贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的80%。在深入研究城市地下工程渗漏问题的基础上，采用理论分析、实验室试验及数值模拟等方法，建立了考虑注浆压力、孔隙率和孔径分布等因素动态变化的多场耦合渗流力学模型，设计研发了一种同时具备高流变性和超早强性的超细水泥基注浆材料，揭示了固废粉煤灰-超细水泥注浆材料的多场耦合渗透机制。研究成果发表SCI/EI期刊论文2篇，授权专利2件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |
| 姓 名 |  | 杜彬 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| 出生年月 |  | 1988．04 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 徐州 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  | 办公电话 | 15052059983 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | dubin_china@163.com |  |  |  |  | 移动电话 | 15052059983 |
| 技术职称 |  |  | 讲师 |  |  |  | 最高学位 | 工学博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获得徐州市自然科学优秀学术论文三等奖 获徐州市发明协会科技创新三等奖 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2018.1-2019.12 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献：（限300字） 本人对科技创新栏中第一项创新做出了贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的70%。针对不同普通水泥和粉煤灰掺量比的强度预测模型研究，引入粉煤灰水泥掺量的不确定性参数α和搅拌过程中不均性参数β两个随机变量，建立了固废粉煤灰固化淤泥的强度预测模型。该模型可以预测不同粉煤灰与水泥掺量比在不同龄期、不同配合比条件下的强度，利用试验数据对预测模型进行了验证，预测结果与试验结果的误差在15%范围以内，预测结果较为可靠。研究成果发表SCI/EI期刊论文3篇，授权专利5件，其中发明专利1件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  |  | 王军强 |  |  | 性 别 |  | 男 |  |  |  |  | 排 名 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  | 1973.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民 族 |  | 汉族 |
| 国 籍 |  |  | 中国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 居 住 地 |  | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  |  | 无 |  |  | 归国人员 |  | 否 |  |  |  |  | 归国时间 |  | - |
| 工作单位 |  |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公电话 |  | 0516-83886064 |
| 通讯地址 |  |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 221116 |
| 电子信箱 |  |  | 1249166850@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  | 13615100739 |
| 技术职称 |  |  |  |  |  | 教授、正高级高工 |  |  |  |  |  |  | 最高学位 |  | 硕士 |
| 曾获国家、省科技奖励情况 |  |  |  |  |  | 住建部华夏科学技术三等奖 江苏省科技进步三等奖 淮海科技进步一等奖 江苏省教育科学研究成果技术发明类二等奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  |  |  |  | 2017.1-2018.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献：（限300字） 本人对科技创新栏中第三项创新做出了贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60%。利用随机变量α和β研究了粉煤灰水泥土的强度统计特征，使用Monte-Carlo数值模拟方法模拟探讨了变量α和β的概率密度函数对强度的影响，通过叶片转数的操作参数与强度的变化相关联，构建了用于评估工程实践现场数据的变异系数预测模型，对于指导实际工程施工具有重要的参考意义。研究成果发表SCI期刊论文2篇，授权专利6件，其中发明专利2件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 闫高原 |  |  | 性 别 |  | 男 |  |  | 排 名 |  | 6 |  |
| 出生年月 |  |  |  | 1988.08 |  |  |  |  |  |  |  | 民 族 |  | 汉族 |  |
| 国 籍 |  |  |  | 中国 |  |  |  |  |  |  |  | 居 住 地 |  | 江苏徐州 |  |
| 行政职务 |  |  |  | 无 |  |  | 归国人员 |  | / |  |  | 归国时间 |  | / |  |
| 工作单位 |  |  |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  | 办公电话 |  | 0516-83996064 |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 江苏徐州泉山区学苑路26号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 221116 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | ygycumt@163.com |  |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  | 15062109531 |  |
| 技术职称 |  |  |  |  | 讲师 |  |  |  |  |  |  | 最高学位 |  | 工学博士 |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  |  |  | 2018.06-2019.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献：（限300字） 本人对科技创新栏中第一项创新做出了贡献，本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的50%。参与完成了固废粉煤灰固化淤泥的无侧向抗压强度、固结压缩、三轴抗压强度等力学试验，系统分析试验数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 |  | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 统一社会信用代码 | 123200006080247214 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 沈士德 | 单位性质 | 事业单位 | 传 真 | 0516-83996028 |
| 联 系 人 |  | 刘辉 | 联系电话 | 13852138169 | 移动电话 | 0516-83996028 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | jsjzikjc@163.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 1.课题组建立了粉煤灰-水泥固化淤泥强度的预测模型，利用随机变量α和β来研究粉煤灰-水泥固化淤泥的强度统计特征，使用Monte-Carlo数值模拟方法模拟探讨了变量α和β的概率密度函数对强度的影响，通过叶片转数的操作参数与强度的变化相关联，构建了用于评估工程实践现场数据的变异系数预测模型，对于指导实际工程施工具有重要的参考意义。 2.课题组通过增设浸水式LVDT 内部应变传感器，揭示了粉煤灰-水泥固化淤泥的剪切模量衰减规律，测试得到粉煤灰-水泥固化淤泥的最大剪切模量与无侧限抗压强度、初始屈服应力的内在关系，建立了粉煤灰-水泥固化淤泥的最大剪切模量预测模型。 3.课题组测试得到粉煤灰-水泥固化淤泥的屈服应力变化规律，得出了粉煤灰-水泥固化淤泥的初始屈服面抛物线方程，建立了粉煤灰-水泥固化淤泥的初始屈服经验模型，揭示了粉煤灰-水泥固化淤泥的微观机理，具有较好的创新性。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 | 邮 编 | 221116 |
| 联 系 人 |  | 刘辉 | 联系电话 | 0516-83996028 |
| 电子邮箱 |  | jsjzikjc@163.com | 传 真 | 0516-83996028 |
| 推荐意见：（不超过600字） 该项目建立了粉煤灰-水泥固化淤泥强度的预测模型，利用随机变量α和β来研究粉煤灰-水泥固化淤泥的强度统计特征，使用Monte-Carlo数值模拟方法模拟探讨了变量α和β的概率密度函数对强度的影响，通过叶片转数的操作参数与强度的变化相关联，构建了用于评估工程实践现场数据的变异系数预测模型，对于指导实际工程施工具有重要的参考意义。 项目揭示了粉煤灰-水泥固化淤泥的剪切模量衰减规律，测试得到粉煤灰-水泥固化淤泥的最大剪切模量与无侧限抗压强度、初始屈服应力的内在关系，建立了粉煤灰-水泥固化淤泥的最大剪切模量预测模型。 项目测试得到粉煤灰-水泥固化淤泥的屈服应力变化规律，得出了粉煤灰-水泥固化淤泥的初始屈服面抛物线方程，建立了粉煤灰-水泥固化淤泥的初始屈服经验模型，揭示了固废粉煤灰-水泥固化淤泥的微观机理，具有较好的创新性。 项目获得授权专利10余项，发表SCI/EI/中文核心期刊论文10余篇。 该项目经第三方评价已达到国内领先水平，我单位认为该项目符合本次申报奖项一等奖条件，同意申报。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明