江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 矿物掺合料自密实混凝土耐久性研究与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 李晟文、张建清、汤国芳、张程、王道平、高忠英、王智勇、宋功业 |  |  |
| 完成单位 | 九州职业技术学院 徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司 江苏南通三建集团股份有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 九州职业技术学院 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 江苏省高校自然科学研究面上项目 | 矿物掺合料自密实钢筋混凝土耐久性研究 | 16KJB560023 | 2019年6月 |
| 授权发明专利（项） |  | 授权其他知识产权（项） | 1项 |
| 起止时间 | 起始： 2008 年 8 月 30 日 | 完成： 2019 年 6 月 30 日 |  |

二、项 目 简 介

（限1200字） 本项目属于建筑工程材料与质量检测设备技术领域，主要研究矿物掺合料自密实混凝土的耐久性及应用，耐久性问题最典型的就是混凝土碳化和钢筋腐蚀，本项目研究内容有： （1）矿物掺合料自密实混凝土碳化试验 在研究矿物掺和料自密实混凝土碳化机理的基础上，选择多种掺合料单掺或复掺，按照《GBT50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》分别在28d、56d、84d等较长龄期时对自密实混凝土进行碳化试验，测得碳化深度，分析矿物掺和料对自密实混凝土抗碳化性能的影响。 （2）混凝土内钢筋腐蚀速率检测探头研制 通过一定时期的埋入实验，分别从参比电极材料类型、工作电极材质及探头式样等多方面进行综合对比分析，研制一种混凝土内钢筋腐蚀状态检测探头新型装置。 （3）确定较优的掺法和掺量 根据上述各项试验结果，分析不同掺合料在单掺或复掺情况下对自密实混凝土耐久性的影响，综合试验数据得出较为合理的矿物掺和料及其掺法和掺量。 经过近200天的试验研究得出：矿物掺合料等量取代水泥不仅节约成本，而且在养护龄期98d左右时抗碳化性能明显提高，矿粉是最佳的矿物掺合料，已在实际工程中推广使用。由于矿物掺合料对自密实混凝土抗碳化性能的影响存在正负效应，通过试验可知单掺16%的矿粉对混凝土抗碳化能力的综合影响较好，在实际工程中适量掺入矿粉，既提高了自密实混凝土的力学性能、改善了其和易性能，也不会对其抗碳化性能产生较大的影响，这是值得推广使用的较合理的矿物掺合料，为工程应用提供了必要的指导依据和理论基础。矿物掺合料用于商品混凝土公司自密实混凝土的生产，三年来共节省费用950万元。施工中应用了高性能混凝土材料，方便施工，缩短了工期，减少了工程质量通病，有效提高了劳动生产率和综合经济效益，节约费用290万元。 一种自制埋置式检测混凝土内部钢筋腐蚀状态的装置及检测方法是为检测混凝土内钢筋腐蚀状态而设计的，埋置式检测混凝土内部钢筋腐蚀状态的装置由检测探头、导线、穿线埋管、检测分析仪组成的。检测探头埋设在混凝土构件中，工作电极、参比电极、辅助电极通过导线分别与检测分析仪联通，导线穿过埋在构件混凝土中的穿线埋管将工作电极、参比电极、辅助电极与检测分析仪连成整体。工作电极是用以贴近被检测钢筋的短柱状部件，参比电极是截面为弧形的片状部件，辅助电极是板状部件，本发明外形小巧，方便携带，能够埋置于混凝土内实时检测钢筋腐蚀状态，便于结构安全可靠度分析和使用寿命预计。目前已授权1项实用新型专利，另外，1项发明专利正在实质性审查中，这两项专利解决了混凝土内钢筋腐蚀状态检测装置的问题。

三、主要科技创新

（限5页） 本项目创造性、先进性如下： (1) 对矿物掺合料自密实混凝土进行碳化性能实验，测得碳化深度，分析不同养护龄期对自密实混凝土的影响。 养护龄期98d左右，单掺矿粉的自密实混凝土抗碳化性能最好；养护龄期超过98d的矿物掺合料自密实混凝土碳化深度逐渐增大；单掺石灰石粉自密实混凝土，其碳化深度值受养护龄期影响不大；由矿物掺合料等量取代水泥不仅节约成本，而且在养护龄期98d左右其抗碳化性能明显提高，特别是单掺矿粉的自密实混凝土抗碳化性能最好，体现了矿物掺合料的优势，可以在实际工程中推广使用。 (2) 对各种掺法和掺量的矿物掺合料自密实混凝土以及不加掺合料的普通混凝土进行碳化性能实验，对比各自碳化深度，得出抗碳化性能最好的一种矿物掺合料自密实混凝土。 单掺矿粉对混凝土抗碳化能力的综合影响较好，碳化性能没有较大程度的下降，抗碳化能力与普通混凝土相近；矿物掺合料自密实混凝土需要较长时间的养护，待二次反应充分之后，微集料效应则更加明显，其抗碳化能力会有所提高。在实际工程中可适量掺入矿粉，在提高自密实混凝土力学性能、改善和易性能的同时，不会对其抗碳化性能产生较大的影响，其综合作用是提高了混凝土的各方面性能，这是值得推广使用的较合理的矿物掺合料。 (3) 研究一种自制埋置式检测混凝土内部钢筋腐蚀状态的装置及检测方法 一种埋置式检测混凝土内部钢筋腐蚀状态的装置及检测方法是为检测混凝土内钢筋腐蚀状态而设计的，属于质量检测设备技术领域；埋置式检测混凝土内部钢筋腐蚀状态的装置由检测探头、导线、穿线埋管、检测分析仪组成的；检测探头埋设在混凝土构件中；工作电极、参比电极、辅助电极通过导线分别与检测分析仪联通；导线穿过埋在构件混凝土中的穿线埋管将工作电极、参比电极、辅助电极与检测分析仪连成整体；检测装置外形小巧，方便携带，能够埋置于混凝土内实时检测钢筋腐蚀状态，便于结构安全可靠度分析和使用寿命预计。关于此种检测装置及检测方法，目前一项发明专利（专利号201810671105.8）已在实质性审查中，一项实用新型专利（专利号ZL201820991490.X）已授权。

四、第三方评价

江苏华商企业管理咨询务有限公司组只专家对“矿物掺合料自密实混凝土耐久性研究与应用”技术报告进行评价。 江苏华商企业管理咨询服务有限公司组织专家根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中 华人民共和国促进科技成果转化法》、《科学技术评价办法》、GB／T22900－2009《科学技术研究项目评价通则》、T／XAI2－2017《科技成果评价规范》团体标准，本着独立、客观、公正的原则，按照必要的程序对待评成果实施了分析，并出具本报告，项目总体评价如下： （1）提供评价的技术文件资料基本齐全、完整、真实可靠，符合科技成果评价要求。 （2）进行了3个系列的掺和料自密实混凝土实验，获得了抗碳化性能较优良的单掺矿粉混凝土和比例以及合适的养护龄期；研制了混凝土内部钢筋腐蚀状态检测探头装置。 （3）相关成果在相关工程中进行了应用并取得有一定的经济效益和社会效益。 （4）该成果部分实验数据有待补充，存在技术和应用的不确定性风险。 综上所述，评价专家组认为：该项目“矿物掺合料自密实混凝土耐久性研究与应用”，具有创新性和先进性，专家组成员一致同意该科技成果通过评价。

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 成果应用主要包括有混凝土公司、建筑公司等。自密实混凝土用于加固工程较多，但是随着现代建筑业转型升级，自密实混凝土的用途越来越广泛，特别一些有难度的大规模的公共建筑用自密实混凝土较多。目前徐州市混凝土公司的自密实混凝土生产量也不少，掺加矿物掺合料能够在很大程度上提高混凝土的耐久性能，一些大型建筑工程使用量较多。混凝土内钢筋腐蚀检测探头的推广使用可在任何规模的工程项目中使用或者在对钢筋腐蚀状态有严格要求的工程中使用。 最近住建部已明确提出发展装配式建筑是建造方式的重大变革，大力发展混凝土装配式建筑，具有发展节能环保新产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效。然而在构件生产及运输安放过程中还是因为很多细节不到位而暴露了不少质量问题。预制构件在运输过程中还可能发生断裂、碰撞破坏等情况。进场后往往出现因堆场选择不利或堆放杂乱而导致的二次搬运情况，或因堆放架不具有足够的承载力和刚度，加固支掉措施不到位，也会出现预制构件变形或裂缝问题。鉴于以上问题，对于高性能建筑修补加固材料的研究与应用尚有很大的探索空间，特别是应用于装配式建筑施工实际工程中更具有研发意义和价值。矿物掺合料自密实混凝土可用于装配式建筑的加固修补以及灌浆料的研制中，对于实际工程的应用也是非常有意义的，装配式建筑灌浆料仍然要着重灌浆料耐久性问题的研究，特别是碳化、氯离子渗透和钢筋锈蚀等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2020 | 22010 | 1967 |  |  |
| 2021 | 25800 | 2296 |  |  |
| 累 计 | 47810 | 4263 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司矿物掺合料自密实混凝土市场价：粉煤灰100元/吨，矿粉350元/吨，水泥450元/吨。粉煤灰掺量1.3万吨，矿粉掺量1.8万吨。 近两年粉煤灰节约费用：13000×（450-100）=455（万） 近两年矿粉节约费用：18000×（450-350）=180（万） 两年来共节省费用635万元。 江苏南通三建集团股份有限公司徐州分公司施工的徐州国际学术交流中心工程于2018年9月开工建设，施工过程中，应用了矿物掺合料自密实混凝土材料两年时间，缩短了工程工期，提高了材料的耐久性，减少了工程质量通病，取得了综合经济效益，节约费用约190万元。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 矿物掺合料自密实混凝土各方面性能优良，能够方便施工、缩短工期，有助于加快工程进度，提高了劳动生产效率。工程中使用了矿物掺合料自密实混凝土，提高了混凝土结构的抗渗性和抗碳化性能，减少了工程质量通病，提高了工程质量和耐久性能。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 由于矿物掺合料自密实混凝土中粉煤灰、矿粉、石灰石等掺合料的加入，掺合料原材料废物利用，在一定程度上减少了工业污染，维护了生态环境，人与自然和谐共生，有助于人们高质量的生产生活，利国利民。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同养护龄期矿物掺合料自密实混凝土碳化性能试验/混凝土 | 2019年3月27日 | 李晟文、李果 |  |
| 2 | 混凝土内钢筋腐蚀状态电化学检测试验研究/混凝土与水泥制品 | 2019年6月6日 | 李晟文、李果 |  |
| 3 | 矿物掺合料自密实混凝土碳化性能试验/建筑结构 | 2018年12月15日 | 李晟文、李果 |  |
| 4 | 粉煤灰混凝土抗压性能试验与分析/江苏建筑职业技术学院学报 | 2014年12月15日 | 李晟文、刘春辉、高铜、高凯 |  |
| 5 |  |  |  |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同养护龄期矿物掺合料自密实混凝土碳化性能试验 | 矿物掺合料对混凝土力学性能与开裂趋势的影响/时宇;朱金华;和德亮;罗小东;吴涛 | 硅酸盐学报/1.239 | 2019年9月27日 |
| 2 | 混凝土内钢筋腐蚀状态电化学检测试验研究 | 模拟混凝土孔隙溶液pH值对钢筋表面钝化膜的影响/林崇雄 | 混凝土与水泥制品/1.027 | 2021年9月27日 |
| 3 | 矿物掺合料自密实混凝土碳化性能试验 | 不同温度和强度影响下混凝土碳化性能试验研究/张旭辉;刘博文;杨玲;罗育明;杨才千 | 建筑结构/0.696 | 2020年12月25日 |
| 4 | 粉煤灰混凝土抗压性能试验与分析 | 等强度条件下粉煤灰掺量对混凝土抗裂性的影响/宁逢伟;陈波;王子龙;张丰 | 混凝土与水泥制品/1.027 | 2016年10月20日 |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用新型 | 一种检测混凝土内钢筋腐蚀状态的探头 | 中国 | ZL201820991490.X | 2018年12月28日 | 8280080 | 九州职业技术学院 | 李晟文、宋功业、曹雨、张永恒 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓 名 |  | 李晟文 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 第一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 198205 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 徐州 |
| 行政职务 |  | 教研室主任 | 归国人员 | 无 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 九州职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 051687370669 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市铜山区嵩山路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | 996929278@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13813293543 |
| 技术职称 |  |  | 副教授/工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | （1）2021年江苏省科技创新成果转化二等奖 （2）江苏省高校自然科学研究面上项目《矿物掺合料自密实钢筋混凝土耐久性研究》（项目编号16KJB560023）获批立项，已结题； （3）主持的《徐州市装配式建筑信息化云端工程技术研究中心》获批认定，徐州工润建筑科技有限公司作为共建单位； （4）横向课题《再生混凝土在装配式建筑中的研究与应用》（项目编号XKQ2017048）获批立项，已结题； （5）2018年徐州市发明协会科技创新成果二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2008年8月30日 至 2019年6月30日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目发起人，研究矿物掺合料自密实混凝土耐久性，通过碳化试验和钢筋腐蚀检测试验，得出提高混凝土耐久性的方法，用于工程实际中获得较大的技术经济效益。主要发明人，一项发明专利《埋置式检测混凝土内部钢筋腐蚀状态的装置及检测方法》（专利号201810671105.8）和一项实用新型专利《一种检测混凝土内钢筋腐蚀状态的探头》（专利号201820991490.X），投入技术研究工作量占本人工作量的70%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

完成人情况

| 姓 名 |  | 张建清 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 197904 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 系主任 | 归国人员 | 无 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 九州职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 051687370669 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市铜山区嵩山路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | 56776573@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13852474007 |
| 技术职称 |  |  | 副教授/工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | （1）负责的九州职业技术学院食堂工程获徐州市“古彭杯”优质工程银奖、徐州市优质结构工程、江苏省建筑施工文明工地。 （2）住房和城乡建设部科技计划项目《侵蚀环境作用下PC结构的粘结损伤特性及预计模型》 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2008年8月30日 至 2019年6月30日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 在矿物掺合料自密实混凝土耐久性试验中进行了大量工作，包括碳化试验和钢筋腐蚀检测试验，辅助完成数据分析，对研究结论提出建设性意见。发明专利和实用新型专利的主要检测、制作人。投入技术研究工作量占本人工作量的70%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

完成人情况

| 姓 名 |  | 汤国芳 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 197603 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏镇江 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 无 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司 |  |  |  | 办公电话 | —— |
| 通讯地址 |  | 江苏省镇江市梦溪嘉苑三期 |  |  |  | 邮政编码 | 212000 |
| 电子信箱 |  | 646576036@qq.om |  |  |  | 移动电话 | 15050898958 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2016年进行了“钢渣抗辐射混凝土研究”，已申请发明专利，公告号：CN201610678212.4。 2016年8月 “超细砂高性能环保型混凝土”通过了江苏省经济信息化委员会的《新产品新技术鉴定》 2016年12月 获得盐城市人民政府颁发的2016年科技进步二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014年11月20日 至 2019年6月30日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目在江苏徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司应用的主要负责人，碳化试验和钢筋腐蚀检测试验的主要辅助者，配合比的研究，矿物掺合料自密实混凝土的制作，用于工程实际中获得较大的技术经济效益。投入技术研究工作量占本人工作量的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

完成人情况

| 姓 名 |  | 张程 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 196201 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 徐州 |
| 行政职务 |  | 总经理 | 归国人员 | 无 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏南通三建集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0516-83664939 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市云龙区清风路10号中汇产业园南楼12层 |  |  |  | 邮政编码 | 221000 |
| 电子信箱 |  | ntsjzhang@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13805217131 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 中国矿业大学南湖校区综合体育馆工程荣获江苏省文明施工标准化工地；徐州市“古彭杯”优质工程，江苏省“扬子杯”优质工程奖。 南湖尚苑住宅小区建安工程一标段荣获国家“AAA”级文明施工标准化工地；徐州市“古彭杯”优质工程。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014年7月10日 至 2019年6月30日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目在江苏南通三建集团股份有限公司实施的主要负责人，实施方案的审批人，负责项目实施规划以及总体施工组织与管理。投入技术研究工作量占本人工作量的90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

完成人情况

| 姓 名 |  | 王道平 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 198209 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 徐州 |
| 行政职务 |  | 工程部部长 | 归国人员 | 无 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏南通三建集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0516-83664935 |
| 通讯地址 |  | 徐州市金山桥开发区旺旺家园14-1-301室 |  |  |  | 邮政编码 | 221000 |
| 电子信箱 |  | 393774847@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13685130440 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 中国矿业大学南湖校区综合体育馆工程荣获江苏省文明施工标准化工地；徐州市“古彭杯”优质工程，江苏省“扬子杯”优质工程奖。 南湖尚苑住宅小区建安工程一标段荣获国家“AAA”级文明施工标准化工地；徐州市“古彭杯”优质工程。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014年7月10日 至 2019年6月30日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目在江苏南通三建集团股份有限公司实施的工程主要负责人，负责项目实施的施工组织与管理。投入技术研究工作量占本人工作量的90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

完成人情况

| 姓 名 |  | 高忠英 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 第六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 197002 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 无 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏中联铸本混凝土有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0516-83881777 |
| 通讯地址 |  | 徐州市辽河路1# |  |  |  | 邮政编码 | 221000 |
| 电子信箱 |  | 1411369224@QQ.com |  |  |  | 移动电话 | 15950672072 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2015年度江苏省建设优秀科技成果三等奖 2016年12月中国混凝土与水泥制品协会 技术开发类三等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月12日 至 2019年6月30日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 对项目碳化试验和钢筋腐蚀试验的试验方案提出了建设性意见，在配合比的选择以及试件试配的过程中给予大力支持和帮助，在试验检测以及数据分析中给予了软硬件支持。投入技术研究工作量占本人工作量的60%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

完成人情况

| 姓 名 |  | 王智勇 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 197605 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 徐州 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 无 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | —— |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | 911924916@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13815313511 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2011年江苏省高校科技成果产业化推进项目：建筑垃圾保温砌块产品生产技术研究（项目编号：JHB2011-67），徐科鉴字（2014）第183号 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年12月30日 至 2019年6月30日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 对项目碳化试验和钢筋腐蚀试验的试件制作、试验方案的删选上提出了建设性意见，在配合比的选择、试件试配、试验检测以及数据分析的过程中给予了大力支持和帮助。投入技术研究工作量占本人工作量的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

完成人情况

| 姓 名 |  | 宋功业 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 195708 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 徐州 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 无 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 九州职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 0516-87370669 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市铜山区嵩山路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | songgongye@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13615101349 |
| 技术职称 |  |  | 教授 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2016年获第九届发明创业奖—人物奖（排名1，证书编号：无，）（FJ28），同年获第四届全国高等学校自制实验室教学仪器设备三等奖（排名1，证书编号：无）：2017年获江苏省教学成果奖一等奖（排名9，证书编号：无），同年获河南省教育优秀成果奖三等奖（排名1，证书编号：豫教［2017］16174号）：2018年获江苏省第十六届教师现代教育技术应用作品大赛三等奖（排名1，证书编号2018－jt2s－59957）。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2008年8月30日 至 2019年6月30日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目参与人，指导研究矿物掺合料自密实混凝土耐久性，通过设计碳化试验和钢筋腐蚀检 测试验，得出提高混凝土耐久性的方法，在工程实际中获得较大的技术经济效益。参与本项目 发明专利《埋置式检测混凝土内部钢筋腐蚀状态的装置及检测方法》（专利号2018106711058） 和实用新型专利（一种检测混凝土内钢筋腐蚀状态的探头）（专利号201820991490X），投入 技术研究工作量占本人工作量的50％以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 九州职业技术学院 |  |  | 统一社会信用代码 | 52320000608025353R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 朱开永 | 单位性质 | 民办非企业 | 传 真 | 051687376969 |
| 联 系 人 |  | 李晟文 | 联系电话 | 051687370669 | 移动电话 | 13813293543 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市铜山区嵩山路1号 |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | 996929278@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 1、支持教师发明创新，支持教师立足徐州、服务江苏、辐射全国，为企业服务； 2、申报发明专利《埋置式检测混凝土内部钢筋腐蚀状态的装置及检测方法》（专利号201810671105.8）； 3、申报实用新型专利《一种检测混凝土内钢筋腐蚀状态的探头》（专利号201820991490.X）； 4、先后在徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司、江苏南通三建集团股份有限公司中推广应用，取得了良好的经济效益与社会效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司 | 913203010566516704 | 江苏徐州 | 企业 | 江苏省徐州市贾汪区大黄山镇大黄山村西朱，221000 | 试验研发与工程实践 |
| 3 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 91320684138774017K | 江苏南通 | 企业 | 徐州市云龙区清风路10号中汇产业园南楼12层，221000 | 工程实践 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 九州职业技术学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市铜山区嵩山路1号 | 邮 编 | 221116 |
| 联 系 人 |  | 李晟文 | 联系电话 | 13813293543 |
| 电子邮箱 |  | 996929278@qq.com | 传 真 | 051687376969 |
| 推荐意见：（不超过600字） 本提名是依据徐州市发明协会授权的江苏华商企业管理咨询服务有限公司组织专家对“矿物掺合料自密实混凝土耐久性研究与应用”技术报告进行的评价提名的。 专家对项目总体评价如下： （1）提供评价的技术文件资料基本齐全、完整、真实可靠，符合科技成果评价要求。 （2）进行了3个系列的掺和料自密实混凝土实验，获得了抗碳化性能较优良的单掺矿粉混凝土和比例以及合适的养护龄期；研制了混凝土内部钢筋腐蚀状态检测探头装置。 （3）相关成果在相关工程中进行了应用并取得有一定的经济效益和社会效益。 （4）该成果部分实验数据有待补充，存在技术和应用的不确定性风险。 综上所述，评价专家组认为：该项目“矿物掺合料自密实混凝土耐久性研究与应用”，具有创新性和先进性，专家组成员一致同意该科技成果通过评价。 根据这份《科技成果评价报告》，以及这项成果所取得的实际经济效益与社会效益，提名该项目为江苏省建设科技创新成果一等奖。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明