江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 装配式混凝土结构构件及连接节点质量检测关键技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 杨晓虹、孙正华、魏晓斌、许国东、薛春领、蒋俣、张亚挺、孙晋、钮慧娟 |  |  |
| 完成单位 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 江苏省建筑科学研究院有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 江苏省土木建筑学会 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| “十三五”国家重点研发计划课题 | 建筑部品质量验收与检测技术 | 2016YFC0701802 | 2021.03.04 |
| “十三五”国家重点研发计划子课题 | 装配式混凝土结构钢筋浆锚搭接质量检验技术 | 2016YFC0701804-04 | 2021.03.04 |
| 2016年度“六大人才高峰”资助项目 | 装配式结构构件质量检测关键技术研究 | 2016-JZ-045 | 2020.07.16 |
| 2017年度江苏省自然科学基金面上项目 | 基于冲击回波法的装配式混凝土结构无损检测方法关键技术研究 | BK20171497 | 2021.04.02 |
| 2017年度江苏省墙体材料革新科研项目 | 工业化建筑装配式外墙关键性能检测技术研究 | 201709 | 2019.11.21 |
| 2018年度省级建设系统科技项目（计划项目） | 装配式混凝土预制部品部件生产质量控制与检验关键问题研究 | 2018JH024 | 2021.07.09 |
| 2018年度省级建设系统科技项目（指导项目） | 采用X射线法检测装配式建筑竖向构件连接节点质量检测方法研究 | 2018ZD123 | 2021.07.09 |
| 授权发明专利（项） | 2 | 授权其他知识产权（项） | 7 |
| 起止时间 | 起始：2016年 07 月09 日 | 完成：2021 年 07 月 09 日 |  |

二、项 目 简 介

本项目针对目前应用广泛的预制装配式混凝土外围护墙体、内部隔墙等构件部品缺乏型式检验和验收方法，装配式混凝土预制柱、梁、剪力墙构件之间的节点连接质量缺少可靠的无损检测方法等问题，围绕装配式混凝土结构构件质量检测技术和连接节点质量检测技术进行研究，通过研发检测技术和装备，为装配式混凝土结构构件产品质量及现场节点连接质量提供保障，为工业化建筑的检测与验收提供依据。主要研究内容如下： 1、针对装配式结构构件成品质量，本项目研究并形成了装配式构件型式检验、验收方法和检测技术：通过对装配式建筑部品构件生产情况、运输安装要求以及使用功能的调研，总结分析部品构件生产条件、生产工艺特点，确立型式检验的项目和检验条件，形成适合部品构件的型式检验方法和成品质量验收标准。通过微破损和局部破损的研究方法，形成部品内各产品之间的组合性能检验技术。建立大型构件结构性能试验室，从整体宏观层面，通过对部品的受力特征及变形性能的研究，评定部品内各产品之间的协同工作性能。通过模拟高低温循环、内外温差、干湿交替等气候环境条件，形成部品组合性能的耐久性检测评价技术。研究组合墙体部品墙叶厚度比、各层材料性能等关键参数对组合墙体节能性能的影响规律，并研究形成部品成品节能性能的检测技术。建立大型构件声学试验室，通过对声源、音频采集器布置方法，检测环境要求等方面的研究，形成模块化单元隔声性能的检测技术。针对一体化组合墙板，研究形成静、动态风压水密性检测技术。 2、针对装配式结构现场施工质量，本项目研发了装配式混凝土构件连接节点的现场无损检测技术：采用试验研究和实际工程应用相结合的方式研究装配式构件浆锚搭接、钢筋套筒连接灌浆质量检测技术，通过冲击回波法、X射线成像法、工业内窥镜等技术手段研究形成浆锚搭接节点、灌浆套筒节点灌浆饱满度、内部钢筋位置、钢筋数量、钢筋锚固长度等参数的现场无损检测方法。通过里氏硬度法、取样法等技术手段，研究形成连接节点灌浆料现场实体强度的检测评定方法。通过冲击回波法、超声断面成像技术、雷达法等技术手段，研究形成装配式混凝土结构叠合楼板、叠合墙等叠合构件结合面新旧混凝土连接质量等项目的现场无损检测方法。 目前，项目获得2项发明专利授权，2项发明专利获得受理通知， 5项实用新型专利获得授权，主编CECS规程中国工程建设标准化协会标准《装配式保温装饰一体化外墙应用技术规程》T/CECS 878-2021和江苏省工程建设标准《装配式混凝土结构预制构件质量检验规程》DB32/T 4075-2021已经发布实施；参编中国工程建设标准化协会标准《取样法检测钢筋连接用套筒灌浆料抗压强度技术规程》T/CECS 726-2020也已发布实施，参编中国工程建设标准化协会标准《装配式混凝土结构检测技术标准》已完成公开征求意见。本项目的研究成果已得到了广泛的应用，为全省109家装配式构件厂等相关企业提供型式检验和检测服务，并在80多个装配式工程项目实体中完成了现场检测。

三、主要科技创新

本项目围绕目前应用广泛的预制装配式混凝土部品构件，针对其产品质量检验方法、检测技术以及连接节点质量无损检测技术进行研究，为装配式混凝土结构构件产品质量及现场节点连接质量提供保障，为工业化建筑的检测与验收提供依据，主要科技创新有如下几点： 1 装配式结构构件和部品质量检测 （1）装配式结构构件和部品验收方法 针对外围护部品及模块单元中的整体卫浴、盒子建筑，确定型式检验项目、型式检验条件，形成型式检验方法和验收方法。相关成果最终形成“建筑部品验收方法”并通过专家论证，本方法以外围护部品、整体卫浴、模块化单元部品为研究对象，针对国内既有标准对其提出的质量控制要求不统一，检验项目简单、部分检验参数实际操作性不强的问题，提出各类部品适用的型式检验项目特别是功能性参数指标要求和对应的检验方法，便于部品的标准化、系列化、产业化。针对组合墙体、预制外挂墙板等外围护部品的特点，进行了预埋吊装件抗拔性能试验和非承重外挂墙产品的物理性能检验的规定，并提出了节能、隔声、动态风压防水的检验要求和检验技术。针对由SMC板、彩钢板、铝蜂窝石材复合板等新材质组合成的整体卫浴，提出了较全面的成品质量验收要求，从环保、安全角度，明确了如空气品质、部件的阻燃性等新的指标要求；同时对耐湿热性能装置及方法进行改进，自主研发了一种“可循环利用热水的耐湿热性试验装置”，并获得了专利。针对可拆装式模块化单元这种新型构造，提出了较全面的成品质量防腐、电气、防水等基本性能验收要求，并从绿色建筑角度，提出了节能性能、隔声性能的参数指标，改进了隔声性能的检测方法。 （2）装配式结构构件和部品力学性能检验技术 针对组合墙体FRP拉结件，形成拉结件节点连接质量抗拉、抗拔、抗剪性能检验方法，结果准确、成本低、效果好且使用方便，填补了FRP拉结件组合性能及测试技术研究上的空白，可有效、准确的测试各种型式FRP连接件在混凝土中的组合性能，为装配式混凝土结构工程组合墙体的设计、施工、检测及验收提供可靠的依据。相比课题立项后实施的一些标准规范中FRP拉结件相关检测方法，本方法更简单、易实施，所用原材料更少，试件更轻便。已获得一项实用新型专利、申报两项发明专利，并已纳入项目组主编的中国工程标准化协会标准《装配式保温装饰一体化外墙应用技术规程》。针对装配式建筑用密封胶，现有的方法不能完全模拟大自然环境对装配式建筑密封胶耐久性的影响，课题组提出了密封胶抗自然环境（水-紫外线辐照-拉伸压缩循环多因素耦合）耐久性检验装置和检验方法、抗极端环境（干湿交替、内外温差和冷热循环）耐久性检验方法，从而更好地表征装配式建筑密封胶耐久性。已申报专利“一种对装配式建筑密封胶耐久性的检测装置及检测方法”，本发明属于绿色建筑及建筑工业化技术领域，具体涉及一种检测装配式建筑密封胶在模拟大自然环境下（太阳光，雨水和外力荷载等综合作用）耐久性的检测装置及检测方法，克服现有检测技术的不足（现有方法未考虑到自然环境中太阳光中的紫外线对密封胶耐久性能的影响，也未考虑到自然环境中众多因素（太阳光，雨水，高低温，位移变化等）对密封胶的共同耦合作用）。目前，本项目研发的装配式建筑密封胶耐久性的检测装置及检测方法已应用于一些工程，随着工业化建筑的推广应用，在未来将会有更好的应用前景和产生更大的社会效益。针对外围护部品整体，形成整体组合性能检验方法（抗弯性能、轴压性能、抗剪性能）和整体耐候性能检验方法。 （3）装配式结构构件和部品功能性检测技术及装备 针对组合墙体等装配式构件防水性能，课题组设计风压水密性能检验装置。通过试验确认淋水时间、淋水量、稳定加压和波动加压方式、动态风压等参数，形成建筑部品静态风压和动态风压水密性能检测设备及方法。通过本课题工作，使得部品防水的动态风压检测和静态风压检测有了标准化依据。通过课题研究过程中的验证性实验，已经验证了方法的可行性，并于2018年6月15日通过了“建筑部品动态水密测试装置”专家论证。发明专利“一种组合外墙板动态风压防水性能检测方法”（已授权）是在课题基础上的继续发展和延伸。课题研究方法中提出的动态防水性能检测方法使用了大型螺旋桨设备，此设备包含大功率动力部分（电动机或高速内燃机）、螺旋桨叶片、保护装置、喷淋系统等，在实验室应用较为方便。但是设备较为复杂，且体型庞大，对配套设备要求较高，若应用于工程现场，需要动用大型起重设备、配套大功率电源等，使用较为不便。基于应用方便的考虑，提出简单易行、操作方便的动态风压防水性能检测方法，将喷淋和供风整合到一根风管中，能充分模拟大自然中狂风骤雨的状态，并沿水平和竖直两个方向完整覆盖整个试件表面，具有结构简单，设计合理，操作方便等特点。专利“一种组合外墙板静态风压防水性能检测方法” （已授权）：目前的外围护部品检测，通常只能定性判定待测样品是否渗水，及渗水的程度，多用描述性语言，未能做到渗水量的定量检测。本发明的目的为，提出一种采用稳定抽风系统模拟风压、室外侧喷淋模拟降水的，并且采用内部循环风扇将渗水转移到空气中、采用传感器阵列采集空气相对湿度/压差/温度/流量，进而分析得到通过待测样品进入箱体内的渗水总量的方法及设备。本发明专利能定量确定渗水总量，为目前行业内首创。 针对装配式构件节能性能，基于防护热箱法和有限元分析，得到影响组合墙体节能性能的关键参数。改造现有设备以满足足尺组合墙体部品检验需求，形成防护热箱法检测组合墙体部品节能性能的检测装置。针对盒子建筑，形成基于红外热像法、热流计法的模块单元热工性能检验方法。 针对装配式构件隔声性能，建立大型隔声实验室，可满足大型建筑墙体部品测试需求，大构件隔声实验室测试洞口为5.1m*5.05m，声源室容积约295.5m3，接收室容积约200m3。并利用该隔声实验室开展传声器位置、扬声器位置等不同试验参数设置的试验研究，形成适合盒子建筑整体隔声性能测试的检验方法。另外，本项目还针对外围护部品和内装部品进行了隔声性能试验研究，得到了墙体构造、连接类型、窗墙比、线盒设置、窗户开启形式、窗户材质、玻璃配置、密封措施等因素对外围护部品和隔墙部品隔声性能的影响。 研究成果“建筑部品功能性检测技术”已通过专家论证，并纳入中国工程标准化协会标准《装配式保温装饰一体化外墙应用技术规程》。 2 装配式结构现场连接质量检测 （1）基于X射线和冲击回波技术的装配式混凝土结构浆锚搭接灌浆质量检测技术 基于冲击回波测试系统，对试件预埋的不同直径、不同饱满度的波纹管进行冲击回波法试验研究，得出冲击回波能定性识别管道（直径大于等于40mm）内注浆饱满度情况，且能识别波纹管内微小缺陷产生的异常，并且不受夹心保温层、波纹管内钢筋的影响。冲击回波法是基于应力波的一种无损检测方法，主要分为单点采集式冲击回波法和扫描式冲击回波法，可用于测试混凝土结构的厚度及缺陷。冲击回波通过瞬时力学冲击产生瞬时应力波在结构中传播，产生的波有三类：与质点振动方向一致的纵波，即P波；与质点振动方向垂直的横波，即S波；沿固体表面传播的Rayleigh波，即R波。这些波遇到声阻抗有差异的界面就发生反射、折射和绕射等现象，识别并能确定接口是否完好无损或确定缺陷位置；适用于如板、墙类等构件。通过频谱图及名义厚度的分析，波纹管中灌浆不饱满或缺陷会导致所测得的名义厚度提高，主频降低，同时改变频谱图的波形，在高频部分出现一个或多个明显的振幅峰值。对于大直径波纹管，主频会随着缺陷尺寸的增大而降低。由此，冲击回波法可准确判断大、小直径波纹管的灌浆饱满度。对于混凝土结构，连接节点的不同工况对扫描式冲击回波法的检测效果有较大影响。大直径波纹管内灌浆饱满位置和缺陷位置的测试结果区分度比小直径波纹管更显著。另外，扫描式冲击回波法检测带螺旋箍筋的波纹管及双排波纹管时，测试结果受复杂工况的干扰较大。实际工程中，推荐使用梅花形布置的小直径波纹管以便于单筋浆锚连接节点的质量检测工作。实际工程中，因单筋浆锚搭接节点浆锚管直径较小和施工偏差导致的浆锚管偏位等影响，难以保证冲击回波的测点能准确、有效的覆盖单筋浆锚管，导致检测结果易出现误判。因此，冲击回波法检测单筋浆锚搭接节点灌浆饱满度在实际应用中可操作性不高。推荐使用冲击回波法无损检测浆锚管直径80mm以上的浆锚搭接节点灌浆饱满度。针对冲击回波法的局限性，提出了X射线法浆锚搭接灌浆质量检测技术，利用X射线数字成像系统，对预设不同缺陷的浆锚试件进行了试验研究，以灌浆饱满与图像灰度关系，确定了灌浆缺陷判别方法，验证了X射线法浆锚搭接饱满度、钢筋位置、数量和锚固长度检测技术的可行性和可靠性。 本研究通过工程应用实例结合局部破损法验证了冲击回波法等无损检测技术的可行性及准确性，实际工程应用证明了本研究提出的无损检测技术能够有效解决目前浆锚搭接节点连接质量、套筒连接质量缺乏有效的无损检测技术的难题。 （2）基于X射线和工业内窥镜的装配式混凝土结构钢筋套筒连接灌浆质量检测技术 提出了X射线成像法套筒连接灌浆质量检测技术。X射线属于电磁波的一种，波长较短，介于紫外线和γ射线之间。X射线检测混凝土构件主要是利用其穿透、电离、荧光等物理特性和感光、着色等化学特性。根据目前国内外的X射线技术，便携式X射线机在混凝土中的最大穿透厚度约为450mm，受混凝土中钢筋等因素的干扰，实际有效检测厚度约为300mm。因此，便携式X射线机主要适用于装配式混凝土剪力墙等厚度小于300mm的预制构件及其连接节点的缺陷检测。相较于其他检测技术，X射线技术具有图像化的显示效果和较高的精度，其他优点包括便携、不需要预埋元件、可在工程现场对套筒或浆锚搭接节点整体范围的灌浆质量进行检测。本项目利用X射线胶片成像法和X射线数字成像系统，对预设不同缺陷的浆锚试件进行了试验研究，以灌浆饱满与图像灰度关系，确定了灌浆缺陷判别指标，验证了X射线法浆锚搭接饱满度检测技术的可行性和可靠性。采用射线法检测预制构件内套筒的灌浆质量时，在灌浆工序完成后的任意时间内均可进行检测，均能得到准确的结果，200mm厚的混凝土墙灌浆套筒中X射线成像法在射线穿透方向能发现的最小缺陷大小为6mm。提出了工业内窥镜技术现场检测灌浆套筒施工质量的方法，使用电子工业内窥镜，通过CCD相机将套筒内部的情况拍摄，然后通过视频终端显示。工业内窥镜由于它的特殊尺寸设计，可以尽量少的破坏被检测物体的表面简便、准确地观察物体内部表面结构。在灌浆施工前，工业内窥镜可用于检测套筒内钢筋的位置和插入长度，灌浆作业后，工业内窥镜可用于定量检测套筒内部的灌浆饱满度。 （3）基于超声断面和冲击回波的装配式混凝土结构叠合构件新旧混凝土结合面质量检测技术 提出了基于冲击回波法和超声断面成像技术的装配式混凝土叠合板、叠合墙等叠合构件新旧混凝土结合面粘结质量的现场无损检测技术。基于剪力波的超声断面成像设备拥有阵列式的超声探头，可以克服传统超声法检测混凝土缺陷的一些限制，如因混凝土内部非均匀介质导致的超声波传播散射和衰减，只需要一个测试面，且不需要耦合剂等，为一种高效、准确的评估混凝土缺陷及完整性的无损检测手段。通过超声断面成像的剖面图和三维图像分析，结合冲击回波的频谱、厚度分析，能够有效识别叠合构件结合面的脱空等常见缺陷。 （4）装配式混凝土竖向连接节点灌浆料实体强度检测技术 基于材料表面硬度与抗压强度的相关关系，提出了里氏硬度法灌浆料实体强度检测技术。通过对不同龄期、不同单位加水量灌浆料试件进行里氏硬度和抗压强度试验，利用最小二乘法进行拟合分析，并建立了二者换算关系。通过建立小直径芯样并进行抗压强度试验，提出了取样法检测钢筋连接用套筒灌浆料抗压强度，形成灌浆料实体抗压强度的检测与推定方法。 专利： 用于检测浆锚搭接连接节点灌浆密实度的装置和方法（发明专利已受理）； 一种预制混凝土柱子套筒节点施工质量现场无损检测方法及装置（发明专利已受理）； 一种组合外墙板动态风压防水性能检测方法（发明专利已授权ZL201810965759.1）； 一种组合外墙板静态风压防水性能检测方法（发明专利已授权ZL201810965760.4）； 用于检测浆锚搭接连接节点灌浆密实度的装置（实用新型已授权ZL201721255457.2） 一种整体卫浴综合性能测试装置（实用新型已授权ZL201721340040.6）； 组合墙体FRP连接件锚固力检测专用夹具装置（实用新型已授权ZL201921470696.9）； 一种对装配式建筑密封胶耐久性的检测装置以及检测方法（发明专利获得受理通知）； 一种装配式组合墙体FRP连接件锚固力测试装置（实用新型已授权ZL202020891650.0）； 一种预制楼梯结构性能试验的通用试验装置（实用新型已授权ZL201921705223.2）； 一种用于预制混凝土叠合板表面粗糙度检测的测试系统（实用新型已授权ZL201921860671.X）； 一种混凝土结构大型竖向节点施工质量的无损检测系统（实用新型已授权ZL202020604737.5）。 技术标准实现情况： 中国工程建设标准化协会标准《装配式保温装饰一体化外墙应用技术规程》T/CECS 878-2021； 中国工程建设标准化协会标准《取样法检测钢筋连接用套筒灌浆料抗压强度技术规程》T/CECS 726-2020； 江苏省工程建设标准《装配式混凝土结构预制构件质量检验规程》DB32/T 4075-2021； 中国工程建设标准化协会标准《装配式混凝土结构检测技术标准》

四、第三方评价

本项目依托的7项科研课题均已完成验收或者鉴定，其中的新技术也已通过专家论证，现将课题研究技术和课题专家验收或者鉴定意见列出，具体专家意见详见附件3评价证明： 1、“十三五”国家重点研发计划课题“建筑部品质量验收与检测技术” （课题编号 2016YFC0701802）： 课题验收会由项目牵头单位中国建筑科学研究院主持，邀请“十三五”绿色建筑及建筑工业化专项总体专家组专家、中国建筑一局（集团）有限公司教授级高工吴月华，中国工程院院士岳清瑞，北京科技大学教授、重庆大学土木学院教授杨庆山，西安建筑科技大学教授牛荻涛，北京工业大学教授曹万林，中国建材集团教授级高工郅晓，同济大学教授李元齐等7名专家组成专家组。专家组评估意见如下（见附件3.1）： 专家组一致认为，课题提出并形成了建筑部品验收方法，满足工业化建筑成品质量检验和验收要求；研发了重要建筑部品组合性能检验技术和装置，形成了检验节点连接质量并评估部品整体组合性能和耐久性的关键技术；研发了建筑部品功能性检测技术和装置，满足了工业化建筑部品节能保温、隔声、防水性能和空气品质的检测需求。所形成的建筑部品质量验收与检测技术体系，为项目总体目标的实现提供了有力的支撑。 课题取得了丰硕成果：形成验收方法1项，检测技术1项，检测装置2套；主编CECS团标1本，地方标准2本，申请发明专利6项，发表学术论文16篇，其中SCI收录2篇，EI收录2篇。 课题完成了任务书规定的各项研究内容，超额完成了考核指标，达到了预期研究目标，通过课题绩效评价。 十三五课题研究成果“建筑部品验收方法”论证会专家意见： 成果专家论证会由项目牵头单位中国建筑科学研究院主持，会议邀请中国建筑一局（集团）有限公司原总工吴月华教授级高工、中国建筑科学研究院有限公司赵基达教授级高工、上海建工集团股份有限公司王美华教授级高工、南京长江都市建筑设计股份有限公司田炜教授级高工、东南大学冯健教授组成专家组对“建筑部品验收方法”和“建筑部品功能性检测技术”进行专家论证。专家组论证意见如下： 课题组针对外围护部品、整体卫浴、模块化房屋的特点，在调研、试验研究的基础上，提出了各部品的检验参数、检测方法、检验指标，形成相应验收方法。课题组提出的“建筑部品验收方法”能够满足工业化建筑外围护部品、整体卫浴、模块化单元部品的成品质量检验和验收的需求，该研究成果符合课题考核指标要求。专家组一致同意通过“建筑部品验收方法”成果论证。 十三五课题研究成果“建筑部品功能性检测技术”论证会专家意见： 成果专家论证会由项目牵头单位中国建筑科学研究院主持，成果专家论证会由项目牵头单位中国建筑科学研究院主持，会议邀请中国建筑一局（集团）有限公司原总工吴月华教授级高工、中国建筑科学研究院有限公司赵基达教授级高工、上海建工集团股份有限公司王美华教授级高工、南京长江都市建筑设计股份有限公司田炜教授级高工、东南大学冯健教授组成专家组对“建筑部品验收方法”和“建筑部品功能性检测技术”进行专家论证。专家组评估意见如下： 课题组针对建筑部品（一体化组合外墙）的特点，在调研、试验研究的基础上，研发了部品的节能保温、隔声和防水性能检测技术。课题组提出的“建筑部品（一体化组合墙体）功能性检测技术”能够满足工业化建筑的建筑部品（一体化组合墙体）节能保温、隔声、防水性能的检测需求，该研究成果符合课题考核指标要求。专家组一致同意通过“建筑部品（一体化组合墙体）功能性检测技术”成果论证。 十三五课题研究成果“建筑部品动态水密测试装置”论证会专家意见： 成果专家论证会由项目牵头单位中国建筑科学研究院主持，会议邀请中建一局原总工程师吴月华教授级高工、山东建筑大学土木工程学院张鑫院长、南京理工大学左晓宝教授、东南大学徐明研究员级高工和苏州金螳螂幕墙有限公司梁秉业总经理组成专家组对设备进行专家论证。专家组评估意见如下： 建筑部品动态水密测试装置满足课题所提出的静态风压和动态风压防水检测的要求，经过实践检验，能满足课题对部品防水检测的需要。专家组一致同意通过“建筑部品动态水密测试装置”论证。 2、“十三五”国家重点研发计划子课题“装配式混凝土结构钢筋浆锚搭接质量检验技术” （课题编号：2016YFC0701804-04）（见附件3.2） 该子课题属于十三五课题“工业化建筑连接节点质量检测技术”。专家组同“十三五”国家重点研发计划课题“建筑部品质量验收与检测技术”。专家验收意见如下： 专家组一致认为：本课题系统解决了工业化建筑典型连接节点质量检测技术难题，研发了钢筋套筒灌浆连接质量、混凝土结合面连接质量、装配式结构整体性、围护结构拼缝连接质量等关键检测技术，创建了装配式建筑连接节点质量检测的技术体系，制定了相关检测技术标准，填补了该领域的空白，满足了目前装配式建筑节点检测技术体系的迫切需求，为装配式建筑的质量验收及性能评价提供了技术支持，有力地支撑了项目总体目标的实现，研究成果具有较好的推广应用价值。 课题完成了任务书规定的各项研究内容，超额完成了考核指标，达到了预期研究目标，通过课题绩效评价。 3、江苏省六大人才高峰项目“装配式结构构件质量检测关键技术研究”（课题编号：2016-JZ-045）（见附件3.3）： 验收会邀请江苏省装配式建筑权威专家，东南大学教授冯健、南京大地建设集团有限公司总工庞涛研究员级高工、南京市建筑设计研究院有限责任公司卢建峰研究员级高工组成专家组，专家鉴定意见如下： 课题组针对工业化建筑的特点，在调研、试验、工程应用的基础上，研究了装配式结构构件竖向连接质量检测技术和叠合构件新旧混凝土粘结质量检测技术。主要研究成果如下：（1）研发了基于冲击回波法的钢筋桨锚搭接灌浆质量无损检测方法，该方法能够准确检测集中约束式钢筋桨锚搭接灌浆饱满度；（2）研发了基于便携式X射线技术的灌浆质量无损检测方法，该方法能够准确检测钢筋桨锚搭接和灌浆套筒连接的灌浆饱满度、钢筋锚固长度；（3）研发了基于里氏硬度法的灌浆料实体抗压强度检测方法，该方法能够有效检测钢筋桨锚搭接、灌浆套筒连接灌浆料实体强度。（4）研发了组合墙体FRP拉结件连接节点抗拔承载力和抗剪承载力检测方法，并评估了组合墙体在弯曲、轴压、剪切等受力状态下的整体组合性能。（5）研发了基于冲击回波法、雷达法的叠合构件新旧混凝土结合面粘结质量无损检测方法。该方法能够有效检测叠合板、双面叠合剪力墙等构件的叠合面粘结质量。 专家组认为，该项目研究成果达到了国内领先水平，符合结项要求，一致同意通过鉴定。 4、江苏省自然科学基金项目“基于冲击回波法的装配式混凝土结构无损检测方法关键技术研究”（课题编号BK20171497）（见附件3.4） 鉴定会议邀请江苏省装配式建筑权威专家，东南大学教授冯健、河海大学蒋林华教授、南京大地建设集团有限责任公司庞涛研究员级高工，南京市建筑设计研究院有限责任公司卢建峰研究员级高工，南京工业大学杜东升教授组成专家组，鉴定意见如下： 项目实施期间，承担单位通过理论分析和试验研究，完成了基于冲击回波法的装配噢是混凝土结构浆锚搭接、套筒连接节点灌浆质量现场无损检测技术的研发，并与X射线成像技术进行对比研究，形成一套基于冲击回波技术的连接节点灌浆质量评价体系。项目组提出了冲击回波法和X射线法的钢筋桨锚搭接、钢筋套筒连接灌浆质量检测技术，实现了对钢筋套筒、桨锚搭接波纹管内灌浆饱满度、钢筋插入长度、钢筋偏位等参数的有效检测。项目研究成果在南京、无锡、南通、扬州、盐城等城市达上百项工程检测中得到应用，为江苏省装配式建筑的质量评价提供了技术支撑。鉴定委员为认为该项目研究成果达到了国内领先水平，一致同意通过鉴定。 5、2017年度江苏省墙体材料革新科研项目“工业化建筑装配式外墙性能检测技术研究”（项目编号：201709）（见附件3.5） 邀请河海大学蒋亚清教授、南京理工大学范进教授、省建材院王春玲高工，省土木学会王华研究员级高工、江苏兴瑞会计师事务所马远祥注册会计师组成专家组，专家组验收意见如下： 该项目建立了大构件隔声试验室和结构性能试验室，针对装配式外墙的性能特点，开展了装配式外墙的保温、隔声和结构性能检测技术研究，取得了以下成果：（1）在试验研究和模拟计算的基础上，提出了红外热像测试装配式外墙保温性能的方法；（2）通过大构件隔声试验，探明了装配式外墙材料面密度、预留孔洞及缝隙等因素对外墙隔声量的影响规律，为评价和提升装配式外墙隔声性能提供了参考。（3）采用多通道电液伺服加载系统，进行了轻钢龙骨混凝土复合外挂墙板低周往复荷载试验和抗弯性能试验，建立了各种工况下外墙结构性能的试验方法。项目实施期间发表论文4篇，建成了大型装配式墙体隔声试验室和结构性能试验室，提出了大型装配式墙体结构性能检测方法。项目经费来源和使用复合项目合同规定。验收专家组认为，项目组完成了合同书规定的研究内容和考核指标，同意通过验收。 6、2018年度省级建设系统科技项目（计划项目）“装配式混凝土预制部品部件生产质量控制与检验关键问题研究” （课题编号：2018JH024）（见附件3.6） 邀请江苏省装配式建筑权威专家，东南大学教授高建明、南京大地建设集团有限公司总工庞涛研究员级高工、南京市建筑设计研究院有限责任公司卢建峰研究员级高工，南京市建筑工程质量安全检测中心赵建华研究员级高工，江苏省建工建材质量检测中心王涛高级工程师组成专家组，验收意见如下： 课题组调研了江苏省近百家预制构件生产企业，分析了装配式混凝土预制部品部件生产与应用相关的标准、技术规范，研究了相关检验检测方法及检验检测中的技术难点，取得了以下成果：（1）分析了江苏省的装配式混凝土预制构件的产品结构、生产特点、生产工艺等，提出了相应的生产质量控制关键要点；（2）研究了预制混凝土叠合楼板、预制混凝土墙板、预制混凝土楼梯板等构件的出厂检验和型式检验项目，提出了预制构件的FRP连接节点抗拉性能检测、叠合楼板表面粗糙度激光检测等新的检测方法。（3）制定了江苏省地方标准《装配式混凝土结构预制构件质量检验规程》，发表论文6篇，取得实用新型专利6项，申请发明专利5项。专家委员会认为，课题组完成了课题任务书规定的研究内容和考核指标，一致同意通过验收。 7、2018年度省级建设系统科技项目（指导项目）“采用X射线法检测装配式建筑竖向构件连接节点质量检测方法研究”（课题编号：2018ZD123）（见附件3.7） 江苏省住房和城乡建设厅组织召开了课题验收会，验收专家委员会由东南大学教授高建明、南京大地建设集团有限公司总工庞涛研究员级高工、南京市建筑设计研究院有限责任公司卢建峰研究员级高工，南京市建筑工程质量安全检测中心赵建华研究员级高工，江苏省建工建材质量检测中心王涛高级工程师组成专家组，验收意见如下： 项目组针对竖向构件连接节点质量检测难点，提出采用X射线法检测装配式建筑竖向构件连接节点质量，取得如下成果：（1）研究了X射线胶片法和X射线数字成像法在混凝土墙灌浆套筒中能检测到的缺陷最小值；（2）试验研究表明X射线法能够准确判断出灌浆套筒中的钢筋插入长度及灌浆饱满度；（3）X射线法检测节点灌浆质量已应用于多项实际工程，该方法直观、无损、不受灌浆料龄期限制。项目实施期间取得实用新型专利3项，发表论文2篇。 验收委员会任务，该项目已完成项目任务书中的研究内容及考核指标，一致同意通过验收。

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 本项目的研究成果已得到了广泛的应用，为全省109家装配式构件厂等相关企业提供型式检验和检测服务，并在80多个装配式工程项目实体中完成了现场检测。（见附件4） 部分装配式建筑检测项目统计表 序号; 项目名称; 检测时间. 1; NO.2017G53地块; 2021年8月. 2; 江北新区2018G05租赁住房项目; 2021年1月. 3; 江宁滨江NO.2019G57地块房地产项目; 2021年10月. 4; 南京金嘉润房地产开发有限公司2017G33地块项目; 2019年6月. 5; 南京一中江北校区（高中部）建设工程项目; 2018年1月. 6; NO.2017G34地块住宅; 2019年8月. 7; 南师附中仙林学校小学部教学楼扩建工程; 2019年3月. 8; 栖霞区迈皋桥NO.2017G53地块; 2019年4月. 9; 南京国际健康城实验学校项目; 2019年4月. 10; 江北新区人才公寓(1号地块）项目; 2020年1月. 11; 江北新区2018G05租赁住房项目; 2020年7月. 12; NO.2018G23地块项目B区住宅1-19#楼; 2019年8月. 13; 南师附中仙林学校小学部教学楼扩建工程; 2019年9月. 14; 白水工业园地块保障房一期、三期; 2019年1月. 15; 南京国际健康城实验学校项目; 2019年3月. 16; 南京汤山温泉旅游度假区汤泉路以北拆迁安置房D组团1-6#楼; 2018年7月. 17; 仙林湖西侧小学项目; 2019年5月. 18; 江宁区NO.2017G57地块房地产开发项目; 2019年6月. 19; 液晶谷保障房二期项目; 2019年6月-9月. 20; 藏家巷华严寺地块项目; 2019年8月. 21; 南京江心洲2015G06地块; 2019年1月-3月. 22; 桥林产业人才共有产权房; 2019年. 23; 南京江北新区人才公寓; 2019年. ……. 部分装配式建筑部品部件检测厂家统计表 序号; 企业所在地; 构件部品生产厂家; 检测年度. 1; 南京; 建华建材（江苏）有限公司; 2018~2022. 2; 南京; 南京中民筑友智造科技有限公司; 2018~2022. 3; 扬州; 江苏和天下节能科技股份有限公司; 2018~2022. 4; 苏州; 苏州良浦住宅工业有限公司; 2018~2022. 5; 徐州; 江苏莱士敦建筑科技有限公司; 2018~2022. 6; 宿迁; 江苏元大建筑科技有限公司; 2018~2022. 7; 常州; 长沙远大住宅工业（江苏）有限公司; 2015~2022. 8; 南通; 如皋汉府建筑科技有限公司; 2018~2022. 9; 徐州; 中建科技徐州有限公司; 2019~2022. 10; 盐城; 江苏金贸科技发展有限公司; 2018~2022. 11; 连云港; 连云港市锐城建设工程有限公司; 2018~2022. 12; 泰州; 江苏宇辉住宅工业有限公司; 2018~2022. 13; 苏州; 张家港永茂住宅工业有限公司; 2018~2022. 14; 南通; 康博达节能科技有限公司; 2018~2022. 15; 常州; 常州砼筑建筑科技有限公司; 2018~2022. 16; 无锡; 无锡君道绿色建筑科技有限公司; 2018~2022. 17; 盐城; 江苏晟功三一筑工有限公司; 2018~2022. 18; 南京; 江苏龙冠新型材料科技有限公司; 2018~2022. 19; 泰州; 锦宸集团有限公司; 2018~2022. 20; 常州; 中盈远大（常州）装配式建筑有限公司; 2018~2022. 21; 扬州; 江苏华江祥瑞现代建筑发展有限公司; 2018~2022. 22; 苏州; 苏州新城万斯达住宅工业有限公司; 2018~2022. 23; 徐州; 江苏莱士敦建筑科技有限公司; 2018~2022. 24; 徐州; 江苏诚意住宅科技有限公司; 2019~2022. 25; 宿迁; 宿迁和天下建材科技有限公司; 2019~2022. 26; 南京; 南京金缙丰建筑工业有限公司; 2019~2022. 27; 马鞍山; 马鞍山宝辰建材科技有限公司; 2020~2022. 28; 南通; 上海电气研砼（如皋）建筑科技有限公司; 2019~2022. 29; 盐城; 东台市泓泰建设工程有限公司; 2019~2022. 30; 泰州; 泰州龙祥现代建筑发展有限公司; 2019~2022. ……. |
| --- |
| 2、近年直接经济效益 （单位：万元人民币） |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2018 | 892 | 266 | 1000 | 300 |
| 2019 | 1008 | 302 | 2000 | 500 |
| 2020 | 1632 | 490 | 3500 | 800 |
| 2021 | 2466 | 621 | 4800 | 800 |
| 累 计 | 5988 | 1679 | 11300 | 2400 |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司将研究成果装配式建筑检测成套关键技术在省内南京、无锡、南通、扬州、盐城等超过80项工程项目提供检测，并为全省大地集团、良浦、华江、江苏宇辉、锦宸、常州砼筑、江苏莱士敦、江苏金贸、宿迁元大等109家的部品构件生产企业提供检测包括灌浆套筒节点连接质量、部件部品构件保温、隔声、防火、力学性能等型式检验、双面叠合墙结合面质量、灌浆套筒接头型式检验等检测技术服务，近三年来为相关企业及工程实体连接节点质量检测提供技术服务销售近6000万元。 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司通过江苏省土木建筑学会检测专委会的平台，携手南京、南通、盐城、苏州、无锡等地检测中心，为装配式建筑工程质量提供技术服务，其他单位应用相关产值及利润根据全省装配式建筑工程质量总量以及我中心在全省装配式建筑检测服务市场占有率估算所得。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 近年来，国家在大力推广装配式建筑，江苏省装配式建筑也如雨后春笋般建造，在建设工程中，装配式建筑不同于传统的现浇结构，通过在构件部品生产厂家进行生产，在现场通过节点连接成为整体，故而构件部品的质量及节点连接质量成为装配式建筑检测的重点环节，本项目通过对装配式建筑这两大检测重点和难点开展研究，确保装配式建筑的工程质量，为装配式建筑的质量保驾护航。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 装配式建筑的发展符合国家提倡的“四节一环保”的政策，装配式建筑的构件部品在工厂进行生产，在工地进行拼装，其建造过程大大降低了工地现场现浇安装的扬尘污染、噪声污染，绿色环保，有效缩短了现场施工的工期，本课题致力于构件部品及现场连接节点的无损检测技术研究，其研究成果在多个工程中进行了应用，保障了工程质量的同时，大大降低了工程质量问题，降低了返工维修成本，为营造绿色环保，降低碳排放做出了贡献。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Experimental Study of Structural Performance of Precast Concrete Insulated Sandwich Panels with Cruciform Cross Section GFRP Connectors/ MATEC Web of Conferences | 2019.12 | Xiaohong Yang, Yu Jiang, Huyue Sun, and Zhenghua Sun | MATEC Web of Conferences 303, 01004(2019) ICBMM 2019 |
| 2 | 装配式混凝土构件问题及生产质量控制关键技术/ 建筑技术 | 2019.05.15 | 彭效义，许国东，孙正华 | 建筑技术, 2019,50(05) |
| 3 | 外墙部品与建筑主体连接处结构牢固性对外墙防水性能的影响/ 新型建筑材料 | 2019.03.25 | 孙晋，李爱民 | 新型建筑材料, 2019,46(03) |
| 4 | 冲击回波法检测装配式混凝土结构浆锚搭接灌浆饱满度的应用研究/ 建筑结构 | 2018.12.10 | 蒋俣，孙正华，付磊，魏晓斌，吴波 | 建筑结构, 2018,48(23) |
| 5 | X射线数字成像技术检测灌浆套筒施工质量的试验研究/ 建筑结构 | 2020.05.10 | 许国东，相秋迪，赵广志，孙正华 | 建筑结构, 2020,50(09) |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式混凝土构件问题及生产质量控制关键技术 | 市政工程清水混凝土构件的预制化技术探究[J]. 郑斌,林峰. | 城市道桥与防洪/ 0.198 | 2022.02.04 |
|  |  | 装配式混凝土预制构件生产阶段常见质量问题与防范措施分析/ 张永强 | 科技创新与应用/0.19 | 2021.06.28 |
|  |  | 装配式榫卯预制混凝土围墙节点设计与施工/ 黄泽，刘津成，陈永强，陈宇菲，程从密 | 建筑技术/0.926 | 2020.12.15 |
|  |  | 国家电投阜城120m混合塔架工程施工技术/ 李茂杰，刘文杰，张红雷，胡育芳，徐瑞龙 | 建筑技术/0.926 | 2020.11.15 |
|  |  | 水利水电工程高压旋喷灌浆施工质量控制技术研究/寇社民 | 水利科技与经济/0.268 | 2020.08.03 |
|  |  | 房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术探讨/ 韩峰，祝羿，叶方征 | 建筑技术开发/0.117 | 2020.04.15 |
|  |  | 装配式混凝土构件工厂生产质量管控及监管探索/ 高岚 | 商品混凝土/0.238 | 2020.01.15 |
|  |  | 公共文化建筑的装配式设计施工研究/ 王伟 | 建筑技术开发/0.117 | 2020.01.15 |
|  |  | 装配式建筑PC构件生产质量评价研究[D]. 王越. | 青岛理工大学 | 2020 |
|  |  | 装配式建筑建造质量影响因素与质量改进方案研究[D]. 郭恩基. | 天津大学 | 2019 |
| 2 | 外墙部品与建筑主体连接处结构牢固性对外墙防水性能的影响 | 基于改进蛙跳算法的公共建筑主体结构质量检测/ 贾文振 | 齐齐哈尔大学学报(自然科学版)/0.437 | 2021.06.30 |
|  |  | 某高层建筑地下室外墙防水层施工质量控制/ 薄元峰 | 山西建筑/0.108 | 2020.12.30 |
|  |  | 预制装配式建筑外墙防水密封现状及存在的问题探讨/ 徐鹏 | 2020万知科学发展论坛论文集（智慧工程一） | 2020.06.18 |
| 3 | 冲击回波法检测装配式混凝土结构浆锚搭接灌浆饱满度的应用研究 | 装配式混凝土预制构件灌浆连接质量检测技术综述[J]. 罗昆,祝雯,刘碧燕,张艳丽,易骏斌,唐孟雄 | 广东建材/0.154 | 2022.06.27 |
|  |  | 套筒灌浆连接质量控制与缺陷检测[J]. 王雪飞,钟瑾,曾思智 | 江西建材/0.115 | 2022.04.22 |
|  |  | 基于频谱分析和小波包熵值技术的压浆密实度检测与分析[J]. 杨昌民,石冲,苏胜昔,刘孟刚. | 建筑结构/0.696 | 2021.08.26 |
|  |  | 套筒灌浆密实度直接冲击振动检测方法/ 王奎华，郑茗旺，涂园，项驰轩，刘鑫，谭婕，RIZVI Faheem，杨学林，余亚超 | 中南大学学报(自然科学版)/1.092 | 2021.03.26 |
|  |  | 装配式剪力墙灌浆饱满度定量控制施工工艺/ 李胡兵，肖同亮，刘贺，偶伟冰，黄理想，陈必勇 | 土木工程与管理学报/1.875 | 2020.06.15 |
|  |  | 钢筋套筒连接节点灌浆饱满度检测试验研究/ 黄鹏飞，赵峰，刘士清，王康 | 混凝土与水泥制品/0.779 | 2020.04.30 |
|  |  | 混凝土灌浆构件声波特性研究/ 刘佩 | 湘潭大学硕士毕业论文 | 2019.06.01 |
|  |  | 装配式混凝土建筑套筒灌浆质量检测方法应用现状/施佳君，胡国锋，章雪峰，张洪杰，陈文豪，杨博 | 建筑结构/0.547 | 2019.11.15 |
|  |  | 基于便携式X射线技术的装配式结构浆锚搭接灌浆质量现场检测技术研究/ 孙正华，蒋俣，赵广志，陈森 | 建筑结构/0.547 | 2020.05.10 |
|  |  | 基于X射线数字成像技术检测预制柱内套筒灌浆质量的研究/ 赵广志，孙坚，许国东 | 工程质量/0.122 | 2020.10.10 |
|  |  | 装配式建筑钢筋套筒灌浆施工质量检测及控制要点/张向礼，范飞，张超 | 四川建材/0.12 | 2021.05.10 |
|  |  | 装配式混凝土结构检测方法研究/ 杨丹萍，孙正财 | 低碳世界 | 2020.11.25 |
| 4 | X射线数字成像技术检测灌浆套筒施工质量的试验研究 | 基于压电陶瓷的灌浆套筒缺陷检测及应力传播模拟研究[J]. 朱虹,孙瑜,董志强,陈冬冬,吴刚 | 建筑科学与工程学报/1.183 | 2022.07.06 |
|  |  | 装配式混凝土预制构件灌浆连接质量检测技术综述[J]. 罗昆,祝雯,刘碧燕,张艳丽,易骏斌,唐孟雄. | 广东建材/0.154 | 2022.05.22 |
|  |  | 套筒灌浆密实度检测技术研究和质量控制[J]. 宋二玮. | 江西建材/0.115 | 2022.04.26 |
|  |  | 套筒灌浆式预制拼装桥墩质量问题及控制措施[J]. 孙振杰. | 广东土木与建筑/0.219 | 2022.02.22 |
|  |  | 红外热成像法对钢筋套筒灌浆饱满度检测研究[J]. 雒加岩,王晓航,赵杰. | 建筑施工/0.195 | 2021.09.27 |
|  |  | 高层房屋钢筋混凝土工程施工安全监督方法研究[J]. 翟宇飞. | 建筑机械/0.237 | 2021.08.25 |
|  |  | 基于改进蛙跳算法的公共建筑主体结构质量检测/ 贾文振 | 齐齐哈尔大学学报(自然科学版)/0.437 | 2021.06.30 |
|  |  | 装配式建筑套筒灌浆缺陷检测方法及研究进展/ 姚丹丹，吕孝华 | 混凝土与水泥制品/0.779 | 2021.03.27 |
|  |  | 某医院建筑钢筋混凝土结构检测鉴定/ 莒运奇，闫熙臣，王娜，范新杰，孙鹏博 | 建筑技术开发/0.117 | 2021.03.15 |
|  |  | 工业内窥镜技术现场检测灌浆套筒施工质量的方法研究/ 李刚，许国东，沙绍通，相秋迪，孙正华 | 建筑结构/0.547 | 2020.11.25 |
|  |  | 冲击回波法钢筋套筒密实度检测研究[D]. 赵伦. | 郑州大学 | 2021.06 |
|  |  | 确保预制结构套筒灌浆饱满度应用技术研究[A]. 许金根. | 2021年全国土木工程施工技术交流会论文集（上册）[C]. 2021 | 2021.06.10 |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种组合外墙板动态风压防水性能检测方法 | 中国 | ZL201810965759.1 | 2020.06.02 | 3823472 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 李俊华、孙晋、黄炎龙、李爱民、姚勇军 |
| 2 | 发明专利 | 一种组合外墙板静态风压防水性能检测方法 | 中国 | ZL201810965760.4 | 2020.11.20 | 4103739 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 孙晋、李俊华、徐文慧、沈成、王强 |
| 3 | 发明专利 | 一体化混凝土组合外墙板热工检测方法及其检测装置 | 中国 | CN202110718562.X | 2022.06.08 |  | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 孙晋、徐文慧、沈成、李爱民、袁浩 |
| 4 | 实用新型专利 | 一种整体卫浴综合性能测试装置 | 中国 | ZL201721340040.6 | 2018.06.29 | 7535415 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 张亚挺、许国东、任斌、龚辉 |
| 5 | 实用新型专利 | 用于检测浆锚搭接连接节点灌浆密实度的装置 | 中国 | ZL201721255457.2 | 2018.07.27 | 7640306 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 孙正华、马军卫、魏晓斌、张彪、毛东建、孙虎跃 |
| 6 | 实用新型专利 | 组合墙体FRP连接件锚固力检测专用夹具装置 | 中国 | ZL201921470696.9 | 2020.05.29 | 10618497 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 孙正华、蒋俣、刘蓉、魏晓斌、汪晟 |
| 7 | 实用新型专利 | 一种预制楼梯结构性能试验的通用试验装置 | 中国 | ZL201921705223.2 | 2020.06.02 | 10653045 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 沙绍通、杨福华、许国东、邱学刚、缪飞 |
| 8 | 实用新型专利 | 一种用于预制混凝土叠合板表面粗糙度检测的测试系统 | 中国 | ZL201921860671.X | 2020.09.22 | 11538224 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 许国东、孙高扬、朱文运、徐以扬、杨福华、沙绍通 |
| 9 | 实用新型专利 | 一种混凝土结构大型竖向节点施工质量的无损检测系统 | 中国 | ZL202020604737.5 | 2020.12.25 | 12201256 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 许国东、孙高扬、赵广志、孙坚、毕嘉、周宁 |
| 10 | 实用新型专利 | 一种装配式组合墙体FRP连接件锚固力测试装置 | 中国 | ZL202020891650.0 | 2021.02.26 | 12607680 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 蒋俣、孙正华、魏晓斌、汪晟、刘蓉 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

八、主要完成人情况

（一）

| 姓 名 |  | 杨晓虹 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1963.9.9 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京市 |
| 行政职务 |  | 副董事长 | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-83278555 |
| 通讯地址 |  | 南京市栖霞区元化路8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210028 |
| 电子信箱 |  | xiaohongy@jsgcjc.com |  |  |  | 移动电话 | 13951773335 |
| 技术职称 |  |  | 正高级 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 《城市轨道交通装配式地下车站设计及施工关键技术研究》获2019年江苏省土木建筑学会科技奖二等奖 《城市轨道交通工程常见质量问题检测新技术与治理指南》获2018年江苏省土木建筑学会科技奖二等奖 《城市轨道交通及共同管廊关键测试技术研究》获2014年江苏省建设科学技术奖三等奖 《轻钢结构工程抗雪灾预防及修复技术研究》获2011年江苏省建设科学技术奖三等奖 《红外热像检测技术在建筑工程质量检测中的应用》获2010年江苏省建设科学技术奖三等奖 《钢结构现场无损检测技术研究》获2008年江苏省六大人才高峰培养对象C类资助项目 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.1-2022.7 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 2016.7-2021.6主持“十三五”国家重点研发计划课题“建筑部品质量验收与检测技术”，课题总体协调，带领课题组开展装配式建筑构件部品的型式检验和验收方法研究，进行国内外调研，包括国内多家构件部品生产企业，走访参观调研国内包括龙信、万科、科逸、浙江宝业、镇江威信模块建筑等多家装配式建筑工程安装工地，带领团队参加国内外装配式建筑相关学术会议交流。带领团队建设大型构件力学性能实验室、大型构件声学检测实验室，大型构件外围护部品防水性能检测实验室等，为课题的研究提供了检测试验平台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 2022年 07 月 27 日 |  |  |

（二）

| 姓 名 |  | 孙正华 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1976.8 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 副总经理 | 归国时间 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-85458116 |
| 通讯地址 |  | 南京市栖霞区元化路8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210028 |
| 电子信箱 |  | 492594340@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13515124665 |
| 技术职称 |  |  | 正高级 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 《城市轨道交通及共同管廊关键测试技术研究》获2018年江苏省土木建筑学会科技奖二等奖 《城市轨道交通装配式地下车站设计及施工关键技术研究》获2019年江苏省土木建筑科技奖二等奖 2017年“六大人才高峰”高层次人才培养对象 2018年度江苏省建设工程质量检测技术创新个人一等奖 2019年度南京市玄武区中青年拔尖人才培养对象 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.1-2022.7 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为“十三五”国家重点研发计划课题“建筑部品质量验收与检测技术”的联系人，课题“装配式建筑节点连接技术研究”的子课题“装配式混凝土结构钢筋浆锚搭接质量检验技术”负责人；主持2016年度“六大人才高峰”资助项目“装配式结构构件质量检测关键技术研究”；2017年度江苏省自然科学基金面上项目“基于冲击回波法的装配式混凝土结构无损检测方法关键技术研究”，为本项目的研究做出了重要贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 2022年 07 月 27 日 |  |  |

（三）

| 姓 名 |  | 魏晓斌 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1985.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 主任 | 归国时间 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 南京市栖霞区元化路8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210028 |
| 电子信箱 |  | 269395845@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13770822308 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2017年获评江苏省建筑科学研究院有限公司创新标兵 2020年获评江苏省建设工程质量检测技术创新个人 2020年获评江苏省城市轨道交通建设科技创新先进个人 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.1-2021.7 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为“十三五”国家重点研发计划子课题“装配式混凝土结构钢筋浆锚搭接质量检验技术”的联系人，2017年度江苏省自然科学基金面上项目“基于冲击回波法的装配式混凝土结构无损检测方法关键技术研究”的研究骨干，为项目的完成开展了大量的试验，为该项目的完成做出了重要贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 2022年 07 月 27 日 |  |  |

（四）

| 姓 名 |  | 许国东 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 主任 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-85458168 |
| 通讯地址 |  | 南京市栖霞区元化路8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210028 |
| 电子信箱 |  | 26377375@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13776684299 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | “绿色建筑材料评价体系研究”2017年度江苏省建设优秀科技成果三等奖； “装配式混凝土预制部品部件生产质量控制与检验关键问题研究”2020年度江苏省建设工程质量检测技术创新团队一等奖； 省图集《轻质内隔墙构造图集（苏G 29-2019）》2020年度省第十五届优秀工程建设标准设计一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.1-2022.7 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为“十三五”国家重点研发计划课题“建筑部品质量验收与检测技术”的研究骨干，承担其中的子课题“模块单元的检验方法与检测技术研究”，主持2018年度省级建设系统科技项目（计划项目）“装配式混凝土预制部品部件生产质量控制与检验关键问题研究”；2018年度省级建设系统科技项目（指导项目）“采用X射线法检测装配式建筑竖向构件连接节点质量检测方法研究”研究骨干，为本项目的完成起到了重要作用，并在近年来对科研成果进行积极推广应用，主动与省内多家构件部品生产企业联系，为其提供相关技术服务，将科研成果应用到多家企业的生产产品中，并为多家生产企业编制了多项企业标准，为研究成果的落地起到了积极的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 2022年 07 月 27 日 |  |  |

（五）

| 姓 名 |  | 薛春领 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1978.4 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 副总经理 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-85458186 |
| 通讯地址 |  | 南京市栖霞区元化路8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210028 |
| 电子信箱 |  | 27785145@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13770711890 |
| 技术职称 |  |  | 正高 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | / |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.1-2021.7 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 2018年度省级建设系统科技项目（指导项目）“采用X射线法检测装配式建筑竖向构件连接节点质量检测方法研究”课题负责人；2017-2021期间，对课题研究成果进行积极推广应用，在省内多个工程项目中进行应用，在课题成果应用方面起到了重要作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 2022年 07 月 27 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 913200007589890354 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 缪昌文 | 单位性质 | 民营企业 | 传 真 | 025-85458100 |
| 联 系 人 |  | 孙正华 | 联系电话 | 025-85458116 | 移动电话 | 13515124665 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区元化路8号49幢，50幢，51幢1-4层 |  |  | 邮政编码 | 210046 |
| 电子信箱 |  | 492594340@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献： 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司2017年获批“江苏省建筑产业化检测示范基地”、“南京市节能设备和系统检测工程技术研究中心”、成立“江苏省土木建筑学会建设工程质量检测技术专业委员会”，中心是江苏省第一批装配式建筑检测机构名录成员，中心为省内检测项目最全的检测机构，按建筑工程、交通工程、铁路工程、城市轨道工程产品领域分设了多个专业检测部和检测室, 配备主要检测仪器设备6000多台套，具有试验场所面积超3000平方米。具备大型力学性能试验室、楼板、隔墙等大型构件声学检测试验室、防火性能实验室、防水性能试验室、幕墙四性性能检测实验室等大型试验室，中心的检测能力覆盖装配式建筑从构件部品到工程实体质量检测的全套检测能力，包括灌浆套筒、灌浆料、连接节点型式检验、灌浆饱满度、钢筋锚固长度、钢筋插入长度、构件部品的力学性能试验、热工性能试验、防水性能试验、隔声性能试验。中心近年来为省内南京、无锡、苏州、扬州、盐城、南通等各地装配式建筑质量检测提供了技术服务，过程中发现多起工程质量问题，提前发现问题并为客户解决问题提供技术依托，有效避免了多起工程质量事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 2022年 07 月 27 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 913200007370698037 | 南京市北京西路12号 | 民营企业 | 南京市北京西路12号，210008 | 承担十三五国家重点研发计划课题 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 江苏省土木建筑学会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 南京市北京西路12号 | 邮 编 | 210008 |
| 联 系 人 |  | 蒋亮艳 | 联系电话 | 025-83278561 |
| 电子邮箱 |  | jstjxh@126.com | 传 真 | 025-83278561 |
| 推荐意见：（不超过600字） 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司和江苏省建筑科学研究院有限公司承担的装配式建筑相关的课题，对国家正在大力发展的装配式建筑部品构件的质量检验以及连接节点质量无损检测技术进行研究，研究内容符合国家政策发展需求，形成的相关部品检验方法检测技术以及检测装备解决了装配式建筑的重点和难点问题，主编的江苏省工程建设标准《装配式混凝土结构预制构件质量检验规程》为装配式建筑构件部品的推广应用起到积极作用。中心近年来服务了超过上百家的构件生产企业及工程项目，为装配式建筑的构件部品的质量以及现场连接节点质量保驾护航，为装配式建筑的推广应用起到了积极的作用，该项目研究成果具有很强的实用性和可操作性，可供行业从业人员包括检测机构人员、施工企业检验技术人员、构件生产企业检验人员使用，同时可以为政府主管部门提供参考。 项目研究成员通过课题的研究、工程应用推广技术人员通过不断的应用，验证了本项目形成的科技成果具有创新性、先进性和实用性，各项研究课题及主要研究方法研究技术和检测试验装备均通过专家鉴定或验收，同意推荐申报江苏省建设科技创新成果奖。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 2022年 07 月 27 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明